Синтез и метатезисная полимеризация фторсодержащих трициклононенов

Карпов Г.О.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Россия
Институт нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия

e-mail: karpov@ips.ac.ru

Перспективным направлением развития макромолекулярного дизайна высокопроницаемых полимеров на основе экзо-трициклононенов является синтез новых полимеров, содержащих фторорганические заместители. Введение фторорганических групп в мономерное звено приводит к улучшению мембранных характеристик, а также придает полимеру высокую термо- и хемо-стабильность. В связи с этим был синтезирован ряд фторсодержащих мономеров норборненового типа по реакции [2+2+2]-циклоприсоединения фторалкенов к квадрициклану. Было изучено влияние природы фторорганического радикала, их числа и поляризации двойной связи на активность олефина в реакции циклоприсоединения к квадрициклану. Использованная в синтезе реакция является стерео- и регио-специфичной и приводит к образованию исключительно экзо-трициклононенов, проявляющих высокую активность в реакциях полимеризации.

Синтезированные высокоактивные фторсодержащие мономеры были затем вовлечены в метатезисную полимеризацию как на катализаторе Граббса I-го, так и II-го поколения.

В результате полимеризации с высокими выходами были получены неописанные ранее фторсодержащие политрициклононены, обладающие пленкообразующими свойствами, которые необходимы для изучения газотранспортных свойств. Полимеры оказались аморфными, стеклообразными и проявили высокую термическую стабильность как в инертной атмосфере, так и на воздухе. Строение полимеров было подтверждено с помощью ЯМР-спектроскопии и элементного анализа.

Газоразделительные свойства изученных полимеров находятся на одном уровне с ранее изученными фторсодержащими метатезисными полинорборненами. Сравнение с более проницаемым метатезисным политрициклононеном с двумя Me3Si-группами в мономерном звене показало, что новые полимеры заметно превосходят кремнийсодержащий политрициклононен по селективности газоразделения для пар газов, содержащих метан или водород [1].

Литература

[1] Е.Ш. Финкельштейн, М.В. Бермешев, и др. // Успехи химии, 2011, Т.80, №4, с.362-383.