Разработка рулонных кровельных материалов

Карманов А.В.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail:andrikar93@yandex.ru

На сегодняшний день рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы  находят широкое применение в промышленном и гражданском строительстве [1].  Наиболее распространенными материалами при производстве кровельных и гидроизоляционных работ являются нефтяные битумы, однако они имеют ряд недостатков, одним из которых является:  невысокая долговечность из-за хрупкости при низких зимних температурах. [2]. Подобные недостатки можно устранить, повысив качество вяжущих путем их модификации полимерами. Полученные таким образом полимер-битумные композиции обладают эластичностью, повышенной температурой размягчения, пониженной температурой хрупкости, лучшими прочностными характеристиками [3]. Однако при введении в состав кровельных материалов полимерных добавок увеличивается стоимость полимер-битумных композиций, в связи с чем представляется актуальным использование отходов каучуков в данных материалах при условии обеспечения требуемых эксплуатационных показателей.

Исследована возможность использования отходов производства синтетических бутадиен-стирольных и этиленпропиленовых каучуков для создания полимер-битумных композиций рулонных кровель. Осуществлен выбор пластификаторов и условий процесса для получения однородных полимер-битумных композиций.. В ходе исследования было показано, что наилучшим набором технических и технологических свойств обладают композиции на основе этиленпропиленового полимерного сырья. Таким образом, продемонстрирована возможность использования некондиционного полимерного сырья в полимер-битумных композициях, разработана методика изготовления полимерных рулонных кровель с их использованием.

Литература

1. Алексеев Д.А. Полимерные кровельные мембраны, их разновидности, преимущества и недостатки. / Д.А. Алексеев //СтройПРОФИль 2007. – №2.

2. Осошник И.А. Производство резиновых технических изделий: учебное пособие / И.А. Осошник, Ю.Ф. Шутилин, О.В. Карманова / ВГТА. – 2007. – с. 954-955.

3. Шутилин Ю.Ф. Справочное пособие по свойствам и применению эластомеров: Монография / Ю.Ф. Шутилин. Воронеж, Воронеж. Гос. Технол. Академия. - 2003 г. – 871 с.