Равновесная и кинетическая жесткость кремнийзамещенных политрициклононенов

Ильясова Ю.В.

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет, физический факультет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vseprosto000@mail.ru

Конформационные свойства полимерных цепей оказывают существенное влияние на формирование тонких пленок полимеров. Недавно синтезированные на основе производных норборнена  политрициклононены, содержащие боковые триметилсилильные группы SiМе3, показали перспективные для практического применения газотранспортные и газоразделительные пленочные свойства [1, 2]. Пленки  политрициклононенов  проявили зависимость коэффициентов газопроницаемости от числа и положения боковых заместителей SiМе3. В частности, было установлено возрастание коэффициентов проницаемости при увеличении содержания групп SiМе3 в составе полимеров [2]. В данной работе было проведено сравнительное исследование молекулярных свойств политрициклононенов, полученных аддитивной полимеризацией мономеров с одним и двумя триметилсилильными заместителями в геминальном/вицинальном расположении (рис. 1).

Рис. 1. Структура мономерного звена исследованных аддитивных политрициклононенов.

В качестве методов исследования использовали статическое и динамическое светорассеяние, вискозиметрию,  релаксацию  1Н ЯМР и электрооптический эффект Керра в разбавленных растворах. Изучали гомологические серии образцов политрициклононенов, структура которых приведена на рис.1. Было установлено, что на формирование пленок этих полимеров оказывают влияние дипольная структура их цепей, равновесная термодинамическая и кинетическая жесткость макромолекул. Исследованные полимеры не относятся к классу жесткоцепных. Результаты изучения конформационных характеристик аддитивных политрициклононенов различного строения частично опубликованы в работах [3, 4].

Литература

[1]  Bermeshev M., Bulgakov B et al. Metathesis and addition polymerization of novel Me3Si- and Me3Ge-substituted tricyclononenes // Polym J. 2013, 45(7), 718-726.

[2]  Chapala P., Bermeshev M. et al. A novel, highly gas-permeable polymer representing a new class of silicon-containing polynorbornens as efficient membrane materials // Macromolecules, 2015, 48, 8055-8061.

[3] Yevlampieva N., Bermeshev М., Gubarev А., Chapala P. Additive poly[3-(trimethylsilyl)tricyclononene-7]: molecular properties and chain rigidity // Polymer Sci. Ser A. 2016, 58(3), 324.

[4] Yevlampieva N., Bermeshev М., Komolkin A., Vezo O., Chapala P., Il’jasova Yu. Polymer Sci. Ser A. 2017, 59 (in press).