Исследование физико-механических и оптических свойств ПММА при введении вторичного полимера

Кобызева Д.А.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E-mail: dakoan@mail.ru

В современном мире высокотехнологичная и относительно дешевая полимерная оптика является средством для решения технических задач, связанных со снижением себестоимости и улучшением конструкционных свойств и светопропускания.[1] Поэтому одним из перспективных направлений в производстве оптических деталей является использование вторичного полимера. Основным  представителем  прозрачных термопластов является полиметилметакрилат, его светопропускающая способность достигает 92 %, что определяет  использование ПММА для оптических деталей.

Проведены исследования образцов ПММА с содержанием вторичного полимера до 30%. Поскольку плотность полимера является одним из главных физико-механических показателей, то по ней можно судить о внутренних структурных превращениях. Так как часть смеси ПММА с содержанием  вторичного полимера, составляющая до 30% от общего объема, подвергалась повторному  термическому воздействию и процессу охлаждения плотность упаковки уменьшается. Что обусловлено их свойствами теплового расширения и сжатия под влиянием технологических параметров, а так же ослаблением связей (взаимодействий) между молекулами в результате изменения амплитуды колебания молекул. Подобные колебания молекул приводят к увеличению свободного (или термического) объема ПММА, в результате деформационных изменений плотности упаковки макромолекулы.[2]

В следствии, чего происходят изменения физико-механических характеристик ПММА  с содержанием вторичного полимера до 30 %. Можно отметить, что целостность полимерного материала поддерживают межмолекулярные силы, так называемые Ван-дер-Ваальса.

Литература

1.  Серова В.Н. Полимерные оптические материалы. - СПб.: Научные основы и технологии, 2015. - 284 стр., ил.

2. Физические и химические процессы при переработке полимеров: Кербер М.Л., Буканов А.М., Вольфсон С.И., Горбунова И.Ю., Кандырин Л.Б., Сирота А.Г., Шерышев М.А. – СПб: Научные основы и технологии, 2013. – 314 стр., ил.