Полиимидные материалы на основе краун-эфиров и полисилоксанов

Возняк А.И., Косова О.В., Мельникова Е.Ю., Чайка В.А., Иванов В.С.

Аспирант

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ», Москва, Россия

E-mail: wozniak@irea.org.ru

В последнее время все больше внимания уделяется получению нефторированных, либо частично фторированных полимеров для изготовления протон-проводящих мембран топливных элементов. Среди этих материалов наибольший интерес представляют сульфированные полиимиды, поскольку они обладают протонной проводимостью сопоставимой с фторированными полимерами, но при этом отличаются стойкостью к различным условиям работы топливных элементов.

Разработка технологии получения материалов, обладающих повышенной протонной проводимостью, термостойкостью и стойкостью к агрессивным средам является актуальной задачей в настоящее время. Для создания мембран топливных элементов нами были выбраны и получены полиимиды различной структуры, с включенными фрагментами краун-эфиров и полисилоксанов, которые представлены на рисунке 1.

n = 1 - дибензо-18-краун-6

n = 2 - дибензо-24-краун-8

Рисунок 1 – Структурные формулы полиимидных матриц с включенными фрагментами

краун-эфиров и полисилоксанов

По результатам научной работы были получены экспериментальные образцы полиимидных материалов для создания мембран топливных элементов. Образцы полиимидов были исследованы методом ИК-спектроскопии. Была изучены термостойкость полученных образцов с помощью метода ТГА.

Благодарность

Прикладные научные исследования выполнены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении субсидии №14.625.21.0036 от 27 октября 2015 года. (Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI62515X0036).