Синтез водоразбавляемых полиуретановых дисперсий на основе 2,2-диметилолпропионовой кислоты и изофорондиизоцианата

Фирсова А.И.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: bolodurina_anna@mail.ru

Все возрастающее применение при окраске изделий из древесины, пластмасс, металла и других материалов находят водные одно- и двухупаковочные полиуретаны, что весьма перспективно с точки зрения экологии и здравоохранения. В России подобные водоразбавляемые полиуретановые дисперсии (ВРПУ) практически не производятся, и наряду с большим числом сырьевых компонентов ввозятся из-за рубежа. В связи с этим, очевидно, что постановка настоящей работы будет способствовать разработке научных основ получения водоразбавляемых полиуретанов и покрытий на их основе.

Ранее нами была изучена кинетика процессов, протекающих при синтезе ВРПУ []. Эти результаты легли в основу синтеза ВРПУ на основе изофорондиизоцианата (ИФДИ),

2,2–диметилолпропановой кислоты (ДМПА) в качестве гидрофилирующего агента,  олигодиола - полидиэтиленгликольадипината (ПДЭГА, ММПДЭГА = 1000), а также удлинителя цепи - пропандиамина. В процессе синтеза использовались 2 различные методики синтеза дисперсий из преполимера: предварительное удлинение цепи с последующим диспергированием полученного полимера в воде и одновременное удлинение и диспергирование.

Экспериментально установлено влияние концентрации остаточных NCO-групп преполимера на способность целевого продукта образовывать дисперсии.

Все полученные продукты устойчивы и не оседают более 4 месяцев, при высыхании на подложке образуют прозрачное, лаковое, эластичное покрытие.

Предварительно высушенные образцы ВРПУ были проанализированы методами гельпроникающей хроматографии (ГПХ), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического анализа (ТГА).

# Footnotes

. Болодурина А.И. и др. Сб. тезисов докладов на III Всероссийской молодежной конференции, 3-7 июля 2016 г. М.: Издательство «Граница», 2016. - 242 с. (58 с.)