Биметаллические серопонижающие добавки для катализаторов крекинга на основе мезопористого оксида MCM-41

Левшаков Н.С., Никифорова А.Г., Матевосян Д.В.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва

E-mail: levshakov_nikk@bk.ru

Каталитический крекинг – один из основных процессов вторичной переработки. В ряде стран, бензин крекинга содержит до 90% серы товарного бензина [1]. Одним из способов снижения серы является использование обессеривающих добавок. Они смешиваются непосредственно с катализатором крекинга и позволяют снижать концентрацию серы в жидких продуктах. Их использование связано с простотой и низкими капитальными затратами.

В середине 90-х годов 20 века был открыт новый тип материалов – упорядоченные мезопористые оксиды кремния. Они обладают высокой удельной площадью поверхностью до 1200 м2/г, широкими порами до 50 нм. В процессе их синтеза возможно контролировать кислотность и ряд других параметров [2].

В работе синтезированы носители обессеривающих добавок состава Al-MCM-41/Al2O3 с различным соотношением компонентов 30/70, 40/60, 50/50, 60/40 %масс. Материалы были пропитаны растворами солей Zn, Mg, La по влагоемкости для получения 5%масс. металла на носителе. Образцы охарактеризованы методами: ПЭМ, ИК-спектроскопии, ТПД аммиака, низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, твердотельной ЯМР-спектроскопии на ядрах 27Al. Установлено, что все полученные материалы обладают упорядоченной системой пор. Изотермы адсорбции/десорбции для образцов носителей и добавок на их основе соответствуют IV типу с петлей гистерезиса, что характерно для мезопористых оксидов кремния. По данным ИК-спектроскопии доказано наличие металлов в образцах.

Полученные материалы были апробированы в качестве обессеривающих добавок в количестве 10% от массы промышленного катализатора в крекинге вакуумного газойля с содержанием серы 1,86 %масс. Каталитический крекинг проводили при 500 °С на лабораторной установке, соответствующей стандарту ASTM D3907. Фракционный состав жидких продуктов определяли методом имитированной дистилляции в соответствие с ASTM D2887. Все образцы синтезированных добавок на основе упорядоченного оксида кремния и оксида алюминия снижают концентрацию серы в жидких продуктах крекинга вакуумного газойля. Установлено, что добавка состава 1%Zn4%La-Al-MCM41/Al2O3 с соотношением компонентов 60/40 %масс. позволяет уменьшить количество серы в жидких продуктах крекинга на 30%, увеличить выход светлых (бензиновой и дизельной фракций) на 2% масс. по сравнению с теми же показателями, полученными с использованием промышленного катализатора без добавки. Следует отметить, что при использовании добавки выход кокса не увеличился.

Литература

- Feng R., Al-Megren H., Li X., Al-Kinany M., Quiao K., Liu X., Yan Z. // Applied Petrochem   Res. 2014. V. 4. P. 329-336.

- Kresge C.T., Leonowicz M.E., Roth W.J., Vartuli J.C., Beck J.S. // Nature. 1992. V. 352. P. 710.