Влияние природы полимера на каталитическую систему Fe-парафин-полимер 
синтеза Фишера-Тропша

Аль Хазраджи Абдул Кадир Хуссейн

Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий (МИТХТ), Москва

E-mail: ahnhkm@yahoo.com

Синтез Фишера-Тропша (ФТ-синтез) эффективно используется, как перспективный способ получения компонентов моторных топлив. Синтез катализаторов Fe-парафин-полимер осуществлен по методу, описанному в [1,2]. Катализаторы имели следующий состав: 6 г железа , 100 мл парафина и 10 г полимера - полипропилена или поликарбоната. Полученные катализаторы  активны в синтезе жидких углеводородов из СО и Н2. Кроме того, введение в состав катализаторов синтетических полимеров приводило к формированию частиц разного размера, значить катализатор с разными полимерами имеет разный размер частиц. Распределение частиц  с полимером имеет бимодальный характер. Можно предположить, что бимодальность связана с возможностью стабилизации Fe как парафином, так и полимером, а проведение реакции при 220-320 °C в течение 5 дней приводило к укрупнению частиц (Таблица 1), что обусловлено влиянием природы полимера. Кроме того, природа полимера влияет на конверсию CO, выход жидких продуктов, а также на образование диоксида углерода и метана (Таблица 2) [3]. Было также обнаружено, что введение синтетических полимеров в парафин приводит к разным соотношениям алкен/алкан во фракции продуктов ФТ-синтеза.

Таблица 1. Влияние полимера, добавленного в дисперсионную среду в количестве 10 мас. %, на размер частиц железного катализатора

| Катализатор | Размер частиц до ФТ-синтеза, нм | Содержание, % | Размер частиц после ФТ-синтеза, нм | Содержание, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe-парафин-полипропилен | 173 | 13 | 289 | 14 |
|  | 488 | 87 | 953 | 86 |
| Fe-парафин-поликарбонат | 85 | 6 | 899 | 93 |
|  | 603 | 94 | 1587 | 7 |

Таблица 2. Основные показатели ФТ-синтеза в присутствии катализаторов

Fe-парафин-полимер

| Катализатор | Оптимальная температура синтеза*, °C | Конверсия CO, % | Выход жидких углеводородов, г/м3 | Селективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CH4 | C5+ | CO2 |
| Fe-парафин-полипропилен | 300 | 50 | 38 | 7 | 56 | 17 |
| Fe-парафин-поликарбонат | 320 | 54 | 38 | 10 | 54 | 22 |

* - температура, при которой образовывается максимальное количество жидких углеводородов

Список литературы

- Бондаренко Г. и др. // Наногетерогенный катализ, 2016, Т.1, С. 122-128.

- Куликова М. и др. // Нефтехимия, 2015, Т. 55, С. 213.

- Куликова М. и др. // Нефтехимия, 2015, Т.55, С. 391-395.

Вся благодарность своим руководителям (Флид В.Р., Куликова М.В.).