Каталитические свойства CeO2 и Ce0.9Sn0.1O2, полученных темплатным методом,

в окислении СО

Тихонов А. В., Каплин И.Ю.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

tixonow.artem1@yandex.ru

Каталитическое окисление до СО2 – эффективный метод очистки газовых сред от примесей токсичного CO. Широкое применение находят катализаторы на основе оксида церия (IV), в частности, модифицированные ZrO2 с целью повышения термостойкости. Перспективным модификатором CeO2 может служить термостойкий и недорогой оксид олова (IV), легко меняющий степень окисления, что влияет на активность катализатора. В рамках данной работы изучена каталитическая активность в окислении СО (импульсный режим, 2 об. % СО, 1об. % О2 в He) систем СеО2 и Ce0,9Sn0,1O2, полученных с использованием темплата – бромида цетилтриметиламмония (СТАВ). Использование темплата позволяет увеличить SBET катализатора и, следовательно, поверхность контакта с реагентами.

На дифрактограмме Ce0,9Sn0,1O2 отсутствуют рефлексы, соответствующие фазам оксидов олова. Это позволяет предположить, что олово встраивается в кристаллическую решетку CeO2. Профили ТПВ СеО2 и Ce0,9Sn0,1O2 практически полностью совпадают, что также подтверждает встраивание олова в кристаллическую решетку CeO2. Однако методом СЭМ-ЭДА в Ce0,9Sn0,1O2 обнаружено присутствие мест локализации олова. С помощью РФА установлено, что отдельная фаза соединений олова образована частицами размером < 3 нм.

| Образец | СеО2 | СеО2[1] | Ce0.9Sn0.1O2 | Ce0.9Sn0.1O2[1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBET, м2/г | 83 | 22,4 | 93 | 31,2 |
| T50, °С | 352 | 450 | 223 | 370 |

Как видно из таблицы, модификация СeO2 оксидом олова способствует снижению температу-ры полупревращения (T50) СО примерно на 130°С. Наблюдаемое повышение активности можно объяснить увеличением дефектности кристаллической структуры, и, следовательно, повышением доли активного кислорода при встраивании олова в CeO2. T50 для полученных образцов оказались существенно выше по сравнению с найденными в работе [1] для аналогичных систем, синтезированных соосаждением. Следовательно, темплатный метод позволяет получать эффективные катализаторы из-за более развитой поверхности. Наибольшей эффективностью обладает смешанная оксидная система Ce0.9Sn0.1O2, синтезированная темплатным методом.

[1] J.L. Ayastuy et al. / Chemical Engineering Journal 244 (2014) 372–381