Комплексы никеля (II) с новыми фторсодержащими иминными лигандами – катализаторы олигомеризации этилена

Магомедов К.Ф.1, Зубкевич С.В.2

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ax1rnoston@gmail.com

Получение высших α-олефинов, находящих применение в сополимеризации с этиленом и пропиленом, а также для получения высших спиртов, детергентов и базовых синтетических масел – перспективное направление в области нефтехимии [1].

Ранее в нашей лаборатории были получены α-дииминные комплексы никеля (II), которые показали большую селективность в олигомеризации этилена, составившую 95% по бутену при активации Et2AlCl [2]. Развитием этой работы стали новые комплексы с лигандами, включающими гетероцикл с донорным атомом азота, что способствует большей стабильности. Все соединения были охарактеризованы при помощи масс-спектроскопии, ИК и элементного анализа.

Рисунок 1. Предполагаемые структуры синтезированных комплексов никеля (II).

Предварительные каталитические испытания комплекса 1, при активации Et2AlCl, показали активность на уровне 300 кг олигомеров/ моль Ni в час. Сейчас проводятся дальнейшие исследования каталитических свойств комплексов никеля.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного фонда (проект № 14-13-00682). Выражаю благодарность науным руководителям – Тускаеву В.А. и Гагиевой С.Ч.

Литература

- Shaoli W. et al. Recent progress on nickel-based systems for ethylene oligo-/polymerization catalysis.// J Organomet Chem 2014, 751, 717-741.

- Tuskaev V.A. et al. Synthesis, characterization and ethylene oligomerization behavior of new nickel(II) octofluoro-a-diimine complex. // Inorg. Chimica Acta, 2016, 442, 167–171.