Модифицированные мезопористые силикаты как катализаторы деструкции сульфонов в дизельном топливе

Голубев О.В.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, кафедра химии нефти и органического катализа, Москва, Россия

E-mail: olegolub@mail.ru

На сегодняшний день проблема снижения содержания серы в дизельных и бензиновых фракциях остается чрезвычайно актуальной. В данный момент основным процессом нефтепереработки по удалению серы является процесс гидроочистки. Превращение алкил-замещенных дибензотиофенов в углеводороды требует довольно жестких условий ввиду стерических препятствий у атома серы, что в итоге приводит к увеличению давления, температуры, повышенному расходу водорода и уменьшению срока работы катализатора. В совокупности данные факторы существенно увеличивают затрат на процесс. Альтернативным подходом к снижению содержания серы является окислительное обессеривание, в результате которого серосодержащие органические соединения окисляются до соответствующих сульфонов[1]. Изучено, что данные соединения можно легко выделить с использованием экстракции или адсорбции. Однако данные способы ведут за собой потерю ценных углеводородов, что требует подхода к селективному удалению атома серы из молекулы сульфона[2].

В данной работе изучался процесс деструкции сульфонов с использованием катализаторов, представляющих собой основные оксиды (CaO, MgO, BaO), нанесенные на мезопористые носители: структурированный оксид кремния MCM-41 и мезопористый алюмосиликат Al-SBA-15. В качестве сырья для реакции использовали прямогонную дизельную фракцию, предварительно окисленную в условиях, обеспечивающих высокую степень превращения сульфидов в сульфоны. Проведено сравнение каталитической активности с термодеструкцией сульфонов (выделение молекулы SO2 из молекулы сульфона при высокой температуре). Каталитические испытания проведены в проточной установке в реакторе с неподвижным слоем катализатора. Показано, что в присутствии катализатора значительно снижается температура реакции, при которой достигается значительная степень удаления серы.

Литература:

- SulphCo. Oxidative desulfurization. IAEE Houston Chapter. June 11, 2009.

- R. Sundararaman, C. Song // Energy Fuels. 2013. V.27, P. 6372-6376.