Синтез и мессбауэровское исследование ферросиликата Ba3SbFe3Si2O14

Акуленко Алёна Алексеевна

Факультет наук о материалах, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия

E–mail: alena.akula3@mail.ru

Материалы семейства лангаситов на основе минерала La3Ga5SiO14 обладают спектром функциональных физико-химических свойств, привлекающих внимание исследователей к поиску новых составов и их изучению. Одним из лангаситоподобных сложных оксидов является Ba3SbFe3Si2O14 - мультиферроик II-ого рода (TN ~ 34K), для которого установлено существование неколлинеарной модулированной геликоидальной магнитной структуры, однако, наличие центра инверсии в его кристаллической структуре (пр.гр. Р321) оставляет нерешенным вопрос о появлении мультиферроэлектрических свойств. Авторами работы [1] было выдвинуто предположение о структурном фазовом переходе ниже TN, который сопровождается понижением симметрии, однако, в настоящее время не существует ни одного экспериментального доказательства такого понижения симметрии.

Целью настоящего исследования было провести детальное мессбауэровское исследование на ядрах 57Fe в широком диапазоне температур и решить вопрос о причине возникновения мульферроэлектрических свойств в данном семействе.

Образец, обогащенный изотопами 57Fe, был получен твердофазным методом синтеза. В качестве прекурсоров использовались предварительно высушенные BaCO3, Fe2O3, Sb2O5, SiO2. Отжиг проводился в две стадии: при температурах 1000°С и 1225°С по 24 часа. На порошковой дифрактограмме образца не было замечено рефлексов примесных фаз.

Мессбауэровский спектр поликристаллического Ba3SbFe3Si2O14, измеренный в парамагнитной области температур, представляет собой единственный квадрупольный дублет, который соответствует катионам Fe3+ в высокоспиновом состоянии, занимающим единственный тип катионных позиций в тетраэдрическом окружении из анионов кислорода. Мессбауэровские спектры, измеренные ниже TN были интерпретированы в рамках модели с несколькими магнитно-неэквивалентными позициями. Экспериментальные значения параметров спектра находятся в согласии с полученными из теоретических расчетов ГЭП.

Анализ температурной зависимости значений сверхтонкого магнитного поля показал наличие фазового перехода II-ого рода в отсутствие аномалий и, таким образом, опровергнул структурную гипотезу формирования мультиферроэлектрических свойств.

1. I. S. Lyubutin et al./ JETP Letters, 2014, № 12, pp. 798–806 · November 6, 2014