Получение гидролизным методом модифицированных тонкопленочных материалов на основе диоксида олова и изучение их свойств

Латыпова А.Р., Бурый Д.С.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кафедра «Органической химии и технологий», Краснодар, Россия

E-mail: latypova9419@mail.ru

Сочетание уникальных характеристик оксида индия, легированного оловом, делает его незаменимым материалом при создании тонкопленочных транзисторов, электролюминисцентных компонентов различных систем, газовых сенсоров, плазменных, ЖК и сенсорных экранов.  Такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем.

Нами уже были получены тонкие пленки диоксида олова на различных подложках методом центрифужного полива из растворов тетра(N,N-диалкилкарбаматов)олова. Исследования топографии поверхности пленок показало формирование послойных структур с перепадом высот от 5 до 10 нм при допировании пленок оксида олова 50 мольн. % индия (рис. 1). Полученные пленки показывают хорошее сочетание оптической прозрачности (87, 1 % , относительно чистого стекла – 96 %) и проводимости (рис. 2). Установлено, что после обжига в течение некоторого времени происходит резкое изменение сопротивления. В дальнейшем параметр приобретает постоянное значение.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Левашову Андрею Сергеевичу.

Рисунок 1. Топография поверхности пленки	Рисунок 2. Изменение сопротивления во

с содержанием индия 50 мольн. % по данным	времени для пленок оксида индия-олова

атомно-силового микроскопа (1 х 1мкм)	 	состава In/Sn 50/50