Синтез и свойства керамических образцов CuAlO2 и CuCr1-xMgxO2

Кондратьева Диана Юрьевна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: dianakondratyeva17@yandex.ru

В настоящее время активно ведутся работы по синтезу и исследованию прозрачных проводящих оксидов с дырочной проводимостью [1]. В данной работе были синтезированы и исследованы однофазные керамические образцы CuAlO2 из оксидов меди (I) и (II), а также образцы CuCrO2 и CuCr0,97Mg0,03O2-γ. Синтез образцов проводился порошковым твердофазным методом. Структура синтезированных образцов была исследована методами рентгенофазового анализа, спектроскопии комбинационного рассеяния света и спектроскопии оптического поглощения. Однофазность образцов контролировалась по данным рентгенофазового анализа. В образцах CuCr1-xMgxO2 наблюдался сдвиг максимумов в сторону более высоких частот (волновых векторов) при увеличении содержания магния, что подтверждает замещение хрома магнием в кристаллической решётке (рис. 1).

Знак основных носителей заряда (дырок) в образцах определён по знаку коэффициента Зеебека. Измерены спектры электронного парамагнитного резонанса. Полученные спектры указывают на присутствие небольшой концентрации (0,65%) ионов Cu2+ в образцах CuAlO2, синтезированных из CuO. Наблюдаемая в образцах CuCrO2 и CuCr0,97Mg0,03O2-γ линия ЭПР соответствует сигналу от взаимодействующих ионов Cr3+.

Литература

- J. Tate, H.L. Ju, J.C. Moon, A. Zakutayev, A.P. Richard, J. Russell, and D.H. McIntyre Origin of p-type conduction in single-crystal CuAlO2 // Phys. Rev. B.-2009.- V.80.- P 165206.

# Text boxes

Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния света образцов CuCr1-xMgxO2.