Получение устойчивых суспензий ферритов на основе d-переходных металлов

Голубихина А.С.

Тверской Государственный университет, химический факультет, Тверь, Россия

E-mail: golubnasty@mail.ru

В последние годы интерес к магнитным суспензиям на основе ферритов неуклонно возрастает. Это связано с тем, что присутствии ионов переходных металлов в составе частиц дисперсной фазы повышает устойчивость этих частиц к окислению. А также вязкость таких суспензий может увеличиваться в 100 раз при увеличении магнитного поля в отличии от магнитных жидкостей, где вязкость увеличивается на 10-30% [1].

В настоящей работе феррит цинка получала методом химической конденсации высокодисперсного магнетита. Реакция протекала по схеме:

2 FeCl3 + ZnCl2 + 8 NaOH → ZnFe2O4↓ + 8 NaCl + 4 H2O

При получении сложного феррита ионы двухвалентного железа Fe3+ были полностью замещены ионами цинка Zn2+ (Fe3+/Zn2+=2/1). В синтезе использовали осушенную соль цинка (ZnCl2), а в качестве осадителя – концентрированный раствор щелочи KOH для достижения наиболее полной сокристаллизации оксидов металлов. В ходе реакции осаждения происходило так называемое «созревание» осадков, что отмечалось постепенным переходом его окраски от тёмно-коричневой до чёрной (как у магнетита) [2].

Образовавшиеся магнитные частицы феррита цинка (ZnFe2O4) помещали в раствор олеата натрия для прохождения процесса адсорбции, затем полученную суспензию отфильтровывали. Далее проводили загущение системы с помощью ПЭГ-115 (30%) [3,4]. Полученную систему изучали методами седиментации. С помощью метода электронной микроскопии были получены электронные фотографии суспензии.

Выражаю глубокую благодарность и признательность своему научному руководителю Веролайнен Наталье Владимировне за чуткое руководство, советы и ценные замечания в подготовке работы.

Литература

1. Меньшова С. Б. Ферриты – изделия стратегического значения // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2008. Т. 1. С. 16-19.

2. Тихомиров В. Т., Лидов А. С. // Журн. Росс. Физ.-Хим. Общ. 1983. Т. 15. С. 421.

3. Atarashi T., Imai T., Shimoiizaka I.  // J. Mag. Mag. Mat. 1990. V. 85. P. 3 – 6.

4. Hasmonay E., Depeyrot J., Sousa M. H., Tourinho F.A. Optical properties of nickel ferrite ferrofluids // J. Mag. Mag. Mat. 1999. V. 201. P. 6628-6635.