Влияние условий гидротермального синтеза на структуру и морфологию

диоксида ванадия

Кулешов А.В., Кривощапов Н.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: andrei.kuleshov.98@gmail.com, knvvv@yandex.ru

Диоксид ванадия обладает фазовым переходом полупроводник-металл вблизи комнатной температуры, что делает его перспективным материалом для применения в микроэлектронике. Свойства вещества определяются не только структурой, но и морфологией, поэтому задачей нашей работы являлось исследование влияния различных условий гидротермального синтеза на состав и морфологию диоксида ванадия. Гидротермальный синтез основан на способности перегретой воды растворять вещества, нерастворимые при обычных условиях. Факторами, влияющими на состав и морфологию конечного продукта при гидротермальном синтезе, являются: природа исходных веществ, мольное соотношение реагентов, начальное значение pH среды, продолжительность синтеза, температура, давление паров воды в автоклаве. В данной работе изучалось влияние природы исходных веществ (V2O5 (Ox) и C6H8O7*H2O (Red1) или H2C2O4*2H2O (Red2)), соотношение окислительно-восстановительных потенциалов (мольное соотношение), pH, температуры, времени на морфологию VO2. Показано, что моноклинная модификация VO2(B) с наибольшим выходом образуется в реакции между V2O5 и H2C2O4*2H2O в мольном соотношении n(H2C2O4*2H2O):n(V2O5)=2:1 при 220 ͦ C, родном pH, в течение 60 минут.

Также выполнен ряд экспериментов, в которых в качестве источника ванадия использовалась смесь оксидов  (V2O4 и V5O12*6H2O). В проведенных синтезах варьировались значения рН и концентрации восстановителя, т.е. величина окислительно-восстановительного потенциала среды. Определены условия получения ромбической модификации VO2.