Синтез и электропроводность оксидных бронз переходных металлов

Низамеев Максим Сергеевич

Югорский государственный университет, институт природопользования,

Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: nizameevm@bk.ru

Щелочные оксидные бронзы переходных металлов представляют собой перспективные материалы современной техники, поскольку имеют уникальное сочетание физико-химических свойств: электропроводность, теплопроводность, химическая и термическая устойчивость, ионообменные свойства, фототермические свойства [1].

Оксидные бронзы переходных металлов представляют собой двойные оксиды переменного состава со слоистой или каркасной структурой. Атомы щелочного металла занимают позиции в пустотах матричной решетки соответствующего переходного металла.

Целью настоящей работы явилось получение оксидных бронз, а также изучение факторов, влияющих на электропроводящие свойства.

Нами получены титановые и вольфрамовые оксидные бронзы различных составов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВ-синтез) [2], методом спекания, а также при восстановлении водородом. Использование высокоскоростной видеосъемки с компьютерной обработкой данных позволило описать кинетику реакций СВ-синтеза оксидных бронз, выявить возможности и пути управления процессом синтеза (регулирование температуры синтеза, состава и степени дисперсности образующихся продуктов).

В работе представлено также экспериментальное исследование температурной зависимости электрической проводимости таблетированных мелкодисперсных порошков щелочных и водородных оксидных бронз титана и вольфрама. Полученные нами данные подтверждают характер их полупроводниковой электрической проводимости электронного п-типа.

Литература

1. P.Yu. Gulyaev. Photothermal Effects of Laser Heating Iron Oxide and Oxide Bronze Nanopartieles in Cartilaginous Tissues//M.K. Kotvanova, S.S. Pavlova, E.N. Sobol, A.I. Omel′chenko// Nanotechnologies in Russia. 2012. Vol. 7. No. 3-4. P. 127-131.

# 2. M. Kotvanova. Evaluation of combustion temperature and combustion speed of the process of SH-synthesis of titanium oxide bronze // N. Blinova, P. Gulyaev, A. Dolmatov, S. Pavlova // International symposium on self-Propagating High-temperature Synthesis. 12-15 October 2015 Antalya. Turkey (Abstract book). P. 160-161.