Синтез и изучение свойств октаэдрических халькогенидных кластерных комплексов рения с пятичленными гетероциклами и их производными

Коновалов Д.И.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирск, Россия

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: laimig@mail.ru

Октаэдрические комплексы рения состава [{Re6Q8}L6] (Q = S, Se, L = неорганический или органический лиганд) представляют большой интерес благодаря их рентгеноконтрастным, окислительно-восстановительным и люминесцентным свойствам. Данные свойства открывают перспективу применения комплексов в биологии и медицине, а также в качестве люминесцентных материалов. Поэтому получение новых кластерных комплексов с различными лигандами и изучение их физико-химических свойств является важной задачей.

В качестве исходных соединений в данной работе были использованы Cs4[{Re6S8}X6] и Cs3[{Re6Se8}X6] (где X = Cl, Br, I). Все реакции проводились в запаянных стеклянных ампулах при температуре не выше 200°C в избытке лиганда. В ходе работы были получены соединения общего состава [{Re6Q8}L6]X2 (где Q = S, Se; L = пиразол, 3–метилпиразол, 3,5–диметилпиразол, имидазол, бензимидазол (bimzH)) (Рис. 1). В ходе реакций происходило замещение всех шести галоген-лигандов на органический лиганд. Полученные соединения были охарактеризованы с помощью рентгеноструктурного анализа на монокристаллах, ИК- и ЯМР-спектроскопии, элементного и рентгенофазового анализов. Так же были изучены люминесцентные свойства для всей серии полученных кластерных комплексов.

# Text boxes

Рисунок 1. Структура кластерного катиона [{Re6Se8}(bimzH)6]2+