Технология производства сублимированного триоксида молибдена медицинского качества

Шайдуллин С.М.

Озерский технологический институт филиал НИЯУ «МИФИ» (ОТИ НИЯУ МИФИ), город Озерск, Российская федерация.

shaidullinsergey@gmail.com

Молибден-99 основной изотоп, который применяется в медицине для изготовления радиофармпрепаратов, используемых при лечении онкологических заболеваний или проведении диагностических процедур. Современные технологии позволяют локально воздействовать на злокачественные клетки, не отравляя химиотерапией весь организм. Почти 80% всей деятельности в ядерной медицине зависит от поставок молибдена-99, радионуклида медицинского назначения, используемого для производства генераторов технеция-99м – основного диагностического радионуклида современной ядерной медицины.

В данной работе проведены опыты по упарке тетрагидрата парамолибдата аммония с последующей возгонкой, улавливанием и растворением в 0,5М NaOH во время продувки реактора-испарителя атмосферным воздухом. Результаты эксперимента показали, что больший выход по триоксиду молибдена получился в большинстве случаев при использовании алундового тигля. Учитывая достоинства карбида кремния, такие как высокая механическая прочность, твердость, износостойкость, химическая и диффузионная устойчивость в широком интервале температур к кислотам и щелочам он был выбран в качестве конструкционного материала для сублимационного реактора. Разработана и экспериментально испытана схема по получению триоксида молибдена с использованием сублимационного реактора. Получены кристаллы триоксида молибдена, проведен их рентгенофазовый анализ. По результатам ренгенофазового анализа, сделан вывод, что полученные кристаллы являются триоксидом молибдена MoO3. Результаты проведенных экспериментов показали принципиальную возможность проведения сублимационного процесса с помощью данной установки. В процессе исследований была показана работоспособность сублимационной установки, был разработан принципиальный порядок ее рабочих режимов с указанием температурных параметров, скоростей нагрева и времени для каждого режима работы электрической печи.

Литература

- Получение 99Мо в ядерных реакторах. А.С. Герасимов, Г.В. Киселев, М.Н. Ланцов. Атомная энергия. Т. 67, вып. 2, 08/1989, с. 104-108.

- Новый способ производства 99Мо в жидкосолевом фторидном топливе. Чувилин Д.Ю., Загрядский В.А. Атомная энергия. Т. 107, вып. 3, 09/2009, с. 146-154.