Окрашивание ионных поликристаллов как метод декорирования границ зерен

# Фархутдинова Д.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

# E-mail: glu1024@rambler.ru

Значительная часть материалов, окружающих нас сегодня, имеет поликристаллическое строение. Одним из основных параметров, характеризующих этот класс твердых тел, является энергия границ зерен ГЗ, определяющая многие механические свойства и зернограничную проницаемость материала.

Целью данной работы было выяснение возможности избирательного декорирования высокоэнергетических ГЗ в ионных кристаллах путем модификации известной методики выявления дислокаций  в NaCl [1].

Крупнозернистые поликристаллические образцы NaCl и KBr получали прессованием монокристаллов, нагретых до температуры около 0,9 Тпл, с последующим рекристаллизационным отжигом. Полученные образцы нагревали в закрытом стальном контейнере при той же температуре в присутствии металлического натрия. Режим обработки подбирался заранее на монокристаллах так, чтобы равновесие между F-центрами и коллоидными частицами металла было смещено в сторону последних. Контроль осуществлялся по спектрам поглощения окрашенных кристаллов в видимой области.

После обработки поликристаллов в таком же режиме были получены образцы, в которых отчетливо наблюдалась повышенная интенсивность окраски  ГЗ по сравнению с объемом зерен. Для оценки относительной энергии ГЗ, образующих тройную линию стыка, использовалось соотношение Херринга: ГЗ/sin = const (противолежащий границе двугранный угол), на котором основан способ оценки распределения ГЗ по энергии  [2].

Было установлено, что практически во всех тройных стыках, в которых контактируют окрашенные и неокрашенные ГЗ, окраска наблюдается только на границах, обладающих большей энергией.  Дальнейшая разработка предлагаемого подхода может лечь в основу  экспресс-методики оценки зернограничной водопроницаемости соляных пластов.

# Литература

1. Rexer E. Additive Verfärbung von Alkalihalogenidkristallen // Zeitschrift für Physik. V. 76. 1932. No. 11. P. 735–755.2.

2. Traskine V., Skvortsova Z., Protsenko P., Volovitch P. Grain Boundary Wetting in Polycrystals // Colloids and Surfaces A. V.166. 2000. No.1-3. P.261-268.