Исследование влияния морфологии углеродной поверхности на кинетику гетерогенных процессов

Павлов С. В.

Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет молекулярной и химической физики, Долгопрудный, Россия

E-mail: sergey.v.pavlov@phystech.edu

Рост использования устройств, обладающих высоким энергопотреблением, требует разработки новых аккумуляторов с улучшенными характеристиками. Li-воздушные аккумуляторы вызывают особый интерес в виду их высокой теоретически достижимой удельной энергоемкости, составляющей 1000-1500 Вт ч/кг против 200 Вт ч/кг для наиболее востребованных сегодня Li-ионных аккумуляторов. Однако существует ряд проблем, препятствующих созданию прототипов с такими высокими характеристиками. В частности, остается малоизученным вклад морфологии поверхности катода на кинетику гетерогенных процессов, происходящих в подобных системах.

В настоящей работе методом классической молекулярной динамики (МД) исследовалась структура межфазной границы электрод/электролит вблизи следующих модельных катодов: край одно- и многослойного графена, плоскость графена [1]. В качестве растворителя исследовался ацетонитрил. Получены распределения массовой плотности ацетонитрила вблизи модельных катодов, а также распределения плотности заряда. Исследована ориентационная упорядоченность растворителя. Установлено качественное влияние морфологии углеродной поверхности на структуру межфазной границы, и, как следствие, на распределение реагентов реакции восстановления кислорода Li+ и O2. Получены профили свободной энергии Li+ и O2 вблизи моделируемых катодов. Обнаружено увеличение концентрации кислорода вблизи краев одно- и многослойного графена по сравнению с плоскостью графена, а также ускоренная кинетика его адсорбции, что может объяснять повышенное образование продуктов реакции на краях графенов при разрядке Li-воздушных аккумуляторов, наблюдаемое в экспериментах.

МД расчеты проводились на суперкомпьютерах MVS-100K и MVS-10P (МСЦ РАН) и «Ломоносов» (МГУ). Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-50-00124 «Фундаментальные основы энергетики будущего».

Литература

- Pavlov S.V. and Kislenko S.A. Effects of carbon surface topography on the electrode/electrolyte interface structure and relevance to Li-air batteries. Phys Chem Chem Phys, 2016. 18(44): p. 30830-30836