Усовершенствование технологии первичных углеродных сорбентов технологического и экологического назначения на основе шелухи гречихи.Аббас Х. А.(магистр).Московский технологический университет (МИТХТ).khusseyna@mail.ru

Одним из приоритетных направлений науки является поиск и исследование новых способов для приготовления активного угля. Мы предлогаем новые параметеры, используемые при процессе карбонизации на основе шелухи гречихи.Мы обнаружили, что приготовленый углеродный сорбент на основе шелухи гречихи при одностадийной карбонизации и низкой температуре (Т=400), который показывает самые лучшие результаты выхода из карбонизации[1] (на рис.1) и адсорбции этанола[2,3] (на рис.2+3).

Рис. 1. Зависимость выхода первичных углей от температуры карбонизации

Рис. 2. Изотермы адсорбции и десорбции паров этанола первичным углем при начальном давлении 10-5 мм.рт.ст. и температуре 250С

## Рис.3. Изотерма адсорбции паров этанола первичным углем в координатах уравнения БЭТ при температуре 250С

1.Темкин О. Н, Хоанг Ким Бонг.// Справка о новой технологии приготовления активированных углей из минеральных и растительных материалов//Журнал Водоочистка. Водоподготовка.  Водоснабжение.-2011.-Т.6.- №42.-с.16.

2.Грек С, Синг К.  АДСОРБИЯ  УДЕЛЬНАЯ  ПОВЕРХНОСТЬ //МОСКВА (МИР).-2е-издание.-1984.

3. Никитина Ю.С, Петровой Р.С. // Эксперементальные методы в адсорбции и молекулярной хромотографии//Издательство Московского университета.МОСКВА-2е-издание.-1990.