Влияние состава электролита на электрохимический синтез полипарафенилена (ППФ)

Широкова А.Д., Фадейкина И.Н.

Государственный университет «Дубна», г. Дубна, Россия

i.fadeikina@yandex.ru

Полипарафенилен относится к полимерам с π-электронным полисопряжением (conducting polimers). Рассматриваемый полимер является достаточно новым и интересным материалом и  в силу своих свойств находит применение в различных электронных устройствах, сенсорах, может являться модификатором поверхности плоских электродов и др. Уровень проводимости ППФ можно контролировать путем применения обратимых процессов допирования – дедопирования и подбором условий синтеза.

В данной работе синтез ППФ проводился электрохимически на рабочей поверхности FTO-стекла в трехэлектродной химической ячейке из раствора бензола в концентрированной серной кислоте с добавлением 30% об. ледяной уксусной кислоты при постоянном перемешивании с электродом сравнения Ag|AgCl. Потенциометрические  измерения электросинтеза были проведены в диапазоне напряжений  -200-1600 мВ при циклической развертке потенциала (рис.1). Определенное  методом импедансной спектроскопии значение удельной проводимости полученной данным методом пленки ППФ составило 7,5 * 10-3 См/см2.

Рис.1. Циклическая вольтамперограмма ППФ

Литература

- Михайлин Д.А. Электропроводящие полимеры и их применение // Полимерные материалы. 2001. №9(28). С. 2-4

- Phani K. L. N. ect. Microemulsion-based Electrosynthesis of Polyparaphenylene. // j. chem. soc., chem. commun.. 1993. PP 179-181.