Анализ и разделение смесей органических соединений

с применением производных каликсаренов

Габдулхаев М.Н.

Химический институт имени А.М. Бутлерова, КФУ, Казань, Россия

E-mail: muhammet.gabdulhayev@mail.ru

Каликсарены являются перспективными рецепторами для молекулярного распознавания органических соединений в сенсорных системах, применяются для разделения газов, а также в качестве лекарственных средств. Особый интерес представляют каликсарены, способные существовать в различных полиморфных модификациях. Способность каликсарена образовать метастабильные полиморфы - это результат запоминания им истории приготовления. Этот эффект памяти о «госте» может быть использован, как для молекулярного распознавания индивидуальных соединений, так и для анализа, и разделения бинарных смесей.

Данное свойство, поведение которого практически непредсказуемо, особенно для смеси гостей, может быть считана с помощью ДСК-эксперимента. В настоящей работе изучается совместное влияние бинарной смеси, состоящей из двух запоминаемых гостей C6H6/CCl4, на данный эффект трет-бутилкаликс[6]арена. Было обнаружено, что одновременное связывание компонентов смеси, приводит к взаимному стиранию памяти хозяина об этих двух гостях. При этом образуется более термостабильный тройной клатрат, чем бинарные клатраты соответствующих гостей. Кроме этого обнаружена возможность определения соотношение запоминаемых гостей в бинарной смеси по величине энтальпии экзотермического коллапса метастабильной фазы трет-бутилкаликс[6]арена в относительно широком интервале. Уникальная особенность разложения тройных клатратов при нагревании может быть использована для разделения бинарной смеси [1]. Клатраты, полученные выдерживанием твердого каликсарена с парами бинарных смесей или твердофазным замещением, были изучены с помощью совмещенного метода термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом газообразных продуктов разложения. В ряде случаев изученные клатраты были охарактеризованы порошковой рентгеновской дифрактометрией.

Литература

1. Gabdulkhaev, M.; Gatiatulin, A.; Ziganshin, M.; Gorbatchuk, V.; Nonlinear effect of two remembered guests in their mixtures on the host memory for guest inclusion and release, J Therm Anal Calorim 2016, 126, 627–632.