Расчет напряжений в сферическом микротопливе при высоких глубинах выгорания

Владимир Кнышев, Сергей Владимирович Беденко, Андрей Зорькин

Магистрант, доцент, студент

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Е-mail: vvk28@tpu.ru

В настоящее времени опубликовано достаточно большое количество работ по исследованию микротоплива (МТ). Известно, что достижение больших выгораний в МТ представляет собой весьма сложную техническую проблему [1-3], а повышение эффективности использования ядерного топлива и достижение сверхвысоких глубин выгорания существенно усложняет данную проблему.

Одной из главных проблем повышения глубины выгорания МТ, является рост концентрации твердых и газообразных продуктов деления (ПД).

В последние годы проводится анализ различных решений, позволяющих существенно повысить эксплуатационную надежность МТ c TRISO покрытием в процессе выгорания [1-3]. Однако рост концентрации ПД в МТ создает высокое давление на покрытия керна, в результате чего может наступить момент, когда покрытие керна претерпевает разрыв.

Так же важным моментом обеспечения надежности покрытия керна является температурный режим эксплуатации МТ. Нарушение температурного режима работы МТ, повышение температуры более 1200 0С, приводит к росту давления и концентрации СО и СО2 [1-4]. В результате покрытие керна претерпевает разрыв с последующей утечкой продуктов деления.

В данной работе представлен топливный элемент (см. рис. 1), позволяющий существенно повысить эксплуатационную надежность МТ с покрытием BISO, за счет применяемых материалов, технологий его изготовления и конфигурации [5-9].

Рис.1. Конфигурация топливной таблетки с микротопливом типа BISO

Предлагаемая топливная таблетка (ТТ) позволяет существенным образом повысить эффективность использования ядерного горючего. Рассмотренные покрытия МТ типа BISO в сравнение с существующими покрытиями типа TRISO имеют высокую эффективность удержания ПД и компенсации распухания ТТ [5, 6, 9].

В работе приведены результаты компенсации напряжений, создаваемое продуктами деления при высоких и сверх высоких глубинах выгорания и температуры, в МТ [5, 6]. Расчеты напряжения в МТ проведены для реакторов с тепловым, эпитепловым и быстрым спектром [5, 6, 10]. В исследование используются специализированные расчетные математические модели [11] с подготовкой расчетных нейтронно-физических констант [12].

Литература

- Ponomarev-Stepnoy, N.N., Makarov, V.M., Ivanov, A.S., Belov, I.A.,  Rusinkevich, A.A., Lindemer, T., McEachern, D., Razvi, J. Evaluation of the thermodynamics of deep burnup HTGR fuel with plutonium kernels // Proceedings of the 4th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology, HTR 2008 Vol. 1, 2009, P. 257-262

- Ivanov, A.S., Rusinkevich, A.A. The kinetics of fission products release from microfuel taking into account the trapped fraction and limited solubility effects // Nuclear Engineering and Design Vol. 306, 2016, P. 47-51

- Li, R., Liu, B. Tang, C. Sensitivity of stresses in TRISO-coated fuel particles to the coating layer properties // Nuclear Engineering and Design. 2016. Vol. 307. P. 309-318.

- Русинкевич А.А., Иванов А.С., Голубев И.Е. Кинетика выхода продуктов деления из микротоплива с учетом задерживаемой доли и ограниченной растворимости // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов. – 2015. Вып. 1. С. 50-58.

- Шаманин И. В., Чертков Ю. Б., Беденко С. В. Ториевая реакторная установка малой мощности, работающая в сверхдлинной кампании // Известия вузов. Ядерная энергетика. — 2016. — № 2. — С. 121-132.

- Shamanin I, Chertkov Y, Bedenko S, Gubaydulin I 2015 Gas-Cooled Thorium Reactor with Fuel Block of the Unified Design Adv. in Mater. Science and Eng. 2015 1−8

- Калин, Б.А., Физическое материаловедение. Том 6. Часть 2. Ядерные топливные материалы / Б.А. Калин, П.А. Платонов, И.И. Чернов, Я.И. Штромбах. под общ. ред. Б.А. Калина – М.: МИФИ, 2008, 604 с.

- Котельников, Р.Б. Высокотемпературное ядерное топливо / Р.Б. Котельников, С.Н. Башлыков, А.И. Каштанов, Т.С. Меньшикова. – 1978. Изд. 2-е. М.: Атомиздат.

- Hernikov A.S., Permyakov L.N., Fedik I.I. Fuel elements on the basis of spherical fuel particles with protective coatings for high-safety reactors // Atomic Energy, vol. 87, no 6, pp. 871-878, 1999.

- Shamanin I.V, Grachev V.М, Knyshev V.V., Bedenko S.V, Novikova N.G Calculation evaluation of multiplying properties of LWR with thorium fuel // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series781(2017)012030

- Miller G.K. Stresses in a spherical pressure vessel undergoing creep and dimensional changes // International Journal of Solids and Structures Vol. 32, Issue 14, July 1995, P. 2077-2093

- Bedenko S.V. , Jeremiah J.J. , Knyshev V.V. , Shamanin I.V. Analysis constants for database of neutron nuclear data // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2016 - Vol. 135, Article number 012004. - P. 1-6.