Влияние легирования в кислотной среде  на оптические свойства одностенных углеродных нанотрубок

Ерёмин Т.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: alt_tima@mail.ru

Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) представляют собой квазиодномерные цилиндрические углеродные структуры с диаметром поярдка 1-2 нм. ОУНТ может быть представлена как свернутый лист графена. Направление и величина вектора свертки определяют дискретный набор допустимых значений проекции квазиимпульса электрона на направление, перпендикулярное оси нанотрубки, вследствие чего плотность электронных состояний ОУНТ представляет собой набор узких сингулярностей, называемых сингулярностями Ван-Хова [1]. Положения сингулярностей Ван-Хова определяют тип проводимости ОУНТ  и энергии оптических переходов.

В докладе будут представлены результаты экспериментов по исследованию влияния легирования в кислотной среде на процессы оптического поглощения, комбинационного рассеяния и фотолюминесценции в ОУНТ. В частности, появление в спектрах фотолюминесценции пика, соответствующего триону – квазичастице, состоящей из двух дырок и одного электрона.

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции исходной суспензии (сплошная линия) ОУНТ и суспензии ОУНТ с добавлением солняной кислоты (пунктирная линия) при длине волны возбуждения 570 нм.

Литература

- Dresselhaus M.S., et al. Raman spectroscopy of carbon nanotubes // Physics Reports 2005. V. 409. P. 47–99.