Излучательные характеристики квантоворазмерной активной области полупроводниковых лазеров

Ерохин М. М.1, Туркин А. Н.2, Багаев Т. А.3

1Студент, 2Доцент, к.ф.-м.н., 3Научный сотрудник, к.х.н.

1,2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия; 3Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, Москва, Россия
E–mail: emm.1874@yandex.ru

Эпитаксиальные гетероструктуры для лазерных излучателей диапазона 800 - 810 нм могут быть получены на основе различных полупроводников А3В5 и используются в таких областях как накачка активных сред твердотельных лазеров, дальнометрия, локация, и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые требуют для своего решения создания полупроводниковых излучателей с высокой выходной мощностью и длительным сроком службы.

***

В данной работе берется структура на основе матрицы Ga0,7Al0,3As и для нее проверяется теоретическая модель: каждой квантовой яме (определенные концентрация и состав) ставится в соответствие своя длина волны. Также сравниваются структуры, полученные экспериментально (различные параметры роста), и для них строятся характерные зависимости.

Цель данной работы: выявить причину большей величины электролюминесценции гетероструктур на основе AlGaAs c GaAsP – квантовой ямой больше, чем у структур с квантовой ямой AlGaAs (меньшее содержание Al в квантовой яме).

Литература

- И.А. Случинская. Основы материаловедения и технологии полупроводников. //М. 	2002

- М.В. Максимов, И.Л. Крестников, С.В. Иванов, Н.Н. Леденцов, С.В. 	Сорокин. Расчет уровней размерного квантования в напряженных ZnCdSe/ZnSe 	квантовых 	ямах. //Физика и техника полупроводников, 1997, том 31, №8

- I. Vurgaftman, J.R. 	Meyer, L.R. Ram-Mohan. Band parameters for III-V compound 	semiconductors and their alloys. //Applied physics Review, Volume 89, Number 11, 	01.06.2001

- В.И. Белявский. Физические основы полупроводниковых нанотехнологий. 	//Соровский образовательный журнал, №10, 1998

- J. Batey, S.L. Wright. Energy band alignment in GaAs: (Al, Ga)As heterostructures: The 	dependence on alloy 	composition. //J. Appl. Phys. Vol. 59, №1,p. 200 (1986)

- Х. Кейси, М. Паниш. Лазеры на гетероструктурах в 2-х томах. //изд. Мир, Москва, 	1981

- Шуберт Ф. Светодиоды, М.: Физматлит, 2008г. (496 с.)