Магнитооптический эффект Керра в магнитоплазмонных кристаллах, изготовленных методом лазерной интерференционной литографии, с различными параметрами структуры.

Балашов И.С.1, Чежегов А.А.2

1студент, 2студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: balashov@nanolab.phys.msu.ru

В магнитоплазмонных кристаллах, представляющих собой периодические структуры, проявляется резонансная модификация и усиление магнитооптического эффекта Керра [1]. Модификацию спектров эффекта обеспечивает возбуждение и переизлучение плазмон-поляритонов, распространяющихся вдоль намагниченной поверхности [2].

Влияние параметров периодической поверхности плазмонных кристаллов на резонансную модификацию спектров отражения, а также на проявление феномена запрещенной плазмонной зоны было показано ранее [3, 4, 5]. Будем называть магнитоплазмонными плазмонные кристаллы, в которых проявляется заметное изменение закона дисперсии плазмон-поляритона, зависящее от намагниченности [1].

Эффекты, связанные с резонансным возбуждением плазмонов в магнитоплазмонных кристаллах могут быть использованы в миниатюрных сенсорах и системах оптического переключения [6, 7].

Настоящее исследование направлено на экспериментальное выявление влияния параметров структуры (в частности, глубины модуляции) на резонансные особенности в спектрах эффекта Керра, связанные с возбуждением плазмонов в присутствии намагниченности.

В данной работе для изготовления магнитоплазмонных кристаллов использовался метод лазерной интерференционной литографии [8]. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. В эксперименте использовался интерферометр с зеркалом Ллойда. Интерференционная картина в такой конфигурации создается при пересечении двух когерентных пучков: пучка, падающего на образец, и пучка, отраженного от зеркала, расположенного перпендикулярно к образцу. В результате в районе образца формируется стоячая волна, которая записывается в слое фоторезиста. Период изготавливаемой структуры управляется с помощью изменения угла падения на интерферометр. В данной работе структуры формировались в слое фоторезиста SU-8, нанесенного на кремниевую пластину.  В качестве когерентного источника использовался гелий-кадмиевый лазер с длинной волны λ=325 нм. Управление профилем получаемых структур контролировалось изменением энергетической дозы экспозиции и температурой отжига фоторезиста. На полученные структуры из фоторезиста производилось напыление металла толщиной 100 нм.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Были изготовлены предварительные серии образцов из фоторезиста с периодами в диапазоне 300-1000 нм. Форма структуры определялась с помощью методик АСМ и РЭМ. Глубина модуляции варьировалась в диапазоне 20-300 нм. На полученные структуры было произведено напыление серебра и пермаллоя. Для изготовленных структур были получены спектры отражения с резонансной модификацией в спектрах отражения p-поляризованного излучения, отсутствующей для s-поляризации, что указывает на возбуждение плазмон-поляритона. В настоящее время готовится серия никелевых образцов с различными параметрами структуры.

Литература

- Chetvertukhin A. V. et al. Transversal magneto-optical Kerr effect in two-dimensional nickel magnetoplasmonic crystals //Journal of Applied Physics. – 2013. – Т. 113. – №. 17. – С. 17A942.

- Barnes W. L. et al. Physical origin of photonic energy gaps in the propagation of surface plasmons on gratings //Physical Review B. – 1996. – Т. 54. – №. 9. – С. 6227.

- Barnes W. L. et al. Physical origin of photonic energy gaps in the propagation of surface plasmons on gratings //Physical Review B. – 1996. – Т. 54. – №. 9. – С. 6227.

- Barnes W. L., Dereux A., Ebbesen T. W. Surface plasmon subwavelength optics //Nature. – 2003. – Т. 424. – №. 6950. – С. 824-830.

- López-Rios T. et al. Surface shape resonances in lamellar metallic gratings //Physical Review Letters. – 1998. – Т. 81. – №. 3. – С. 665.

- Ignatyeva D. O. et al. Magneto-optical plasmonic heterostructure with ultranarrow resonance for sensing applications //Scientific Reports. – 2016. – Т. 6.

- Haddadpour A. et al. Magneto-optical switches in metal-dielectric-metal plasmonic waveguides //SPIE Nanoscience+ Engineering. – International Society for Optics and Photonics, 2015. – С. 95461S-95461S-8.

- Wolferen H., Abelmann L. Laser interference lithography. – 2011.