Фотофизические свойства нанокристаллов CdTe планарной геометрии во внешнем электрическом поле

В.Р. Соловей1), *, Селюков А.С.2), А, Е.П. Лазарева3)

1) аспирант, факультет ФПФЭ, Московский физико-технический институт (ГУ),

141700, Московская область, Долгопрудный, Институтский пер. 9

2) аспирант, отдел люминесценции ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук,

119991,  г. Москва, Ленинский проспект, д. 53

3) магистр, факультет наук о материалах, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1

*E–mail: ValentinSR@mail.ru

Коллоидные полупроводниковые нанокристаллы на основе халькогенидов кадмия, являются одним из перспективных материалов для изготовления оптоэлектронных и нанофотонных устройств, поскольку они обладают рядом привлекательных оптических свойств, таких как узкие линии люминесценции, малые времена релаксации люминесценции и высокая стабильность под воздействием внешних факторов. Существует достаточное число публикаций, посвящённых изготовлению устройств на основе полупроводниковых нанокристаллов [1,2], однако влияние электрического поля на их свойства рассмотрено не достаточно подробно.

Целью данной работы является изучение фотолюминесцентных свойств нанокристаллов CdTe планарной геометрии под воздействием внешнего электрического поля. Исследуемые нанокристаллы (рис. 1) обладают следующей морфологией: латеральные размеры от 80-100 нм, толщина 1.9 нм [3]. Нанокристаллы помещались в полимерную прозрачную, диэлектрическую матрицу [4] между электродами (стекла с ITO). Структура возбуждалась лазером PicoQuant 800-B (λ=405 нм, ν=40 МГц, Δτ=75. Излучение детектировалось спектрометром с ПЗС матрицей OceanOptics Maya2000Pro; для исследования релаксации фотолюминесценции использовался ФЭУ PicoQuant PMA-C 192-N-M и PC-плата счёта фотонов PicoQuant TimeHarp 100. Величина приложенного электрического поля в активном слое образца плавно изменялась в пределах от 0 до 90 кВ/см.

Обнаружено (рис. 2) падение интенсивности фотолюминесценции нанопластин CdTe на 13% при повышении поля до 80 кВ/см и обратимость эффекта при понижении до 0 кВ/см (диссоциация экситонов во внешнем электрическом поле). При снятии внешнего воздействия, наблюдался рост интенсивности относительно изначальной на 5% (после снятия воздействия в системе присутствуют остаточные носители заряда). На основе результатов исследования релаксации фотолюминесценции впервые продемонстрировано управляемое полем восстановление экситонов в планарных нанокристаллах. Обнаружено (рис. 3), что доля «быстрых» фотонов (в интервале 1 – 40 нс) растет в 2 раза с увеличением поля от 0 до 80 кВ/см. Предположительно, дополнительные фотоны в наноносекундной области релаксации появляются за счет блокировки полем процесса захвата носителей зарядов в ловушки с последующим восстановлением экситонов и рекомбинацией на микросекундных временных масштабах.

Полученные результаты могут оказаться полезными для объяснения механизмов возбуждения и релаксации люминесценции планарных нанокристаллов в составе гибридных органо-неорганических светоизлучающих диодов и могут помочь найти способы повышения их эффективности.

Технологическая часть работы выполнена при поддержке РНФ, проект №15-19-00205, экспериментальные исследования проведены при финансовой поддержке программы фундаментальных научных исследований президиума РАН №  1 на 2017 год «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий».

| Рис. 2. Спектры фотолюминесценции нанопластин CdTe во внешнем электрическом поле. | Рис. 3. Зависимость интеграла под кривыми релаксации фотолюминесценции от величины внешнего электрического поля. |
| --- | --- |

Литература

1. Ващенко А.А., Лебедев В.С., Витухновский А.Г.и др. «Электролюминесценция квантовых точек CdSe/CdS и перенос энергии экситонного возбуждения в органическом светоизлучающем диоде». Письма в ЖЭТФ. Т.96. №2. С.118–122 (2012).

2. Ващенко А.А., Витухновский А.Г., Лебедев В.С. и др. «Органический светоизлучающий диод на основе плоского слоя полупроводниковых нанопластинок CdSe в качестве эмиттера». Письма в ЖЭТФ. Т.100. №2. C.94–98 (2014).

3. Mahler B., Nadal B., Bouet C., Patriarche G., & Dubertret B. Core/Shell colloidal semiconductor nanoplatelets. J. Am. Chem. Soc., 134(45), 18591–18598

4. Bozyigit D., Yarema O., and V. Wood V.. “Origins of Low Quantum Efficiencies in Quantum Dot LEDs”. Advanced Functional Materials. Т.23. №.24. С.3024–3029 (2013).

# Text boxes

Рис. 1. Микрофотография нанопластин CdTe, полученная с помощью просвечивающего электронного микроскопа.