Исследование фотофизических процессов в системах люминофор - обратная мицелла.

Волкова Оксана Игоревна

Магистр

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: oksanavolkova_45@mail.ru

Обратные мицеллы из поверхностно активных веществ (ПАВ) широко используются в науке и технологиях, как нанореакторы для производства наночастиц [1],  а также в нефтедобыче [2].

В работе были исследованы  родамин 6G и эозин К  в обратных мицеллах 10% АОТ в гептане.

Размеры обратных мицелл были определены методом динамического рассеяния света на корреляционном спектрометре Photocor Compact [3]. Размер мицелл изменялся при варьировании числа  гидратации и концентрации красителя. Методика спектральных измерений описана, например, в [4].

В случае родамина 6G,  в водном растворе родамин существует в виде димеров. В мицеллах спектр поглощения изменяется, пропадает полоса поглощения димеров и появляется полоса поглощения мономеров. Это означает, что степень ассоциации родамина 6G резко уменьшается. В случае эозина К,  увеличивается полоса соответствующая димерам эозина. Такие изменения в спектрах свидетельствуют об увеличении количества димеров красителя, а значит и степени ассоциации, в обратных мицеллах. Причиной этого может быть взаимодействие положительно заряженных ионов родамина 6G с отрицательными зарядами АОТ на внутренней поверхности оболочки мицеллы, они притягиваются к поверхности и димеры родамина 6G разваливаются и степень ассоциации уменьшается. В случае эозина, заряд ионов красителя отрицательный и они отталкиваются от поверхности мицелл, что приводит к концентрированию ионов красителя и увеличению количества димеров и к увеличению степени ассоциации.

В работе также были определены для системы 10% АОТ в гептане/эозин К степень ассоциации  и энергия связи димеров  при различных концентрациях эозина К.

Литература

1.  Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линлма Б.. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. // Москва,химический факультет МГУ 2007.

2. Молчанов В.С., Филиппова О.Е. Влияние концентрации и температуры на вязкоупругие свойства водных растворов олеата калия. // Коллоидный журнал. 2009, том 71, №2, с. 1-7.

3. Волкова О.И. Управление процессами формирования наноструктур в водных растворах//дипломная работа 2015.

4. Левшин Л.В., Салецкий А.М. Оптические методы исследования молекулярных систем. // Издательство Московского университета, 1994.