Анализ кремниевых наночастиц и нанонитей с помощью Когерентной Анти-Стоксовой Рамановской спектроскопии (КАРС)

Муфтиева Д.А.1, Гонгальский М.Б.1

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, 119992, Москва, Ленинские горы д.1

Сегодня учёные уделяют особое внимание изучению наночастиц. Кремниевые наночастицы (КНЧ) перспективны в качестве агентов для диагностики и терапии онкологических заболеваний благодаря низкой токсичности и биодеградируемости (КНЧ растворяются и выводятся из организма) [1,2]. В ряде работ были показаны новые эффективные методы противоопухолевой терапии, основанной на КНЧ [3,4,5].

С помощью методов нелинейной оптики можно визуализировать КНЧ в клетках. Мы использовали КАРС. К основным преимуществам данной техники относятся быстрое получение изображения и конфокальность. К тому же, у кремния сильный нелинейно-оптический отклик

Данная работа посвящена визуализации КНЧ в раковых клетках MD 231. Для этого использовалось 3 вида образцов: мезопористые (МП) КНЧ, полученные путем электро-химического травления, и пористые и непористые кремниевые нанонити, полученные методом металл-стимулированного химического травления.

Были проведены исследования, в ходе которых было доказано, что наблюдаемый сигнал – КАРС. Была изучена токсичность КНЧ, выбрана концентрация для проведения экспериментов в клетках. Были визуализированы КНЧ в клетках. На рис. 1 изображено наложение сигналов от разных детектеров КАРС: КНЧ показаны зеленым цветом, а раковые клетки – красным.

Данные результаты позволяют продолжать работу в данном направлении: можно визуализировать, как происходит адресная доставка лекарств, загруженных в КНЧ, наблюдать, как при этом меняется морфология клеток и как КНЧ деградируют в клетках со временем.

Рис. 1 Наложение изображений КАРС (МП КНЧ – зеленые, раковые клетки MD 231- красные)

[1] S. Park et al., Mater. Chem. B, 3, 198206 (2015).

[2] A.D Durnev et al.,Int. J. Biomed. Nanosci. Nanotechnol., 1,70 (2010).

[3] L.A. Osminkina ey al.,. Appl. Phys. B Lasers Opt., 105, 665668 (2011).

[4] K.P. Tamarov et al., Sci. Rep., 4, 7034 (2014).

[5] A.P. Sviridov et al., Appl. Phys. Lett.,103, 193110 (2013).