Экспериментальное исследование биораспределения наночастиц диоксида титана в организме лабораторных животных

Кормазева Е.С.

Студент

Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, Москва, Россия

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: ekaterinakormazeva@gmail.com

С наночастицами диоксида титана (НЧ TiO2) человек чаще всего сталкивается в повседневной жизни: они входят в состав белого красителя и применяются при изготовлении оболочек лекарственных препаратов, средств личной гигиены, стиральных порошков, пищевой глазури и т.д. Тем не менее, известно, что НЧ TiO2 могут губительно воздействовать на жизнеспособность клеток: они способны подавлять популяцию кишечной палочки [1], проявляют общий цитотоксический и генотоксический эффекты по отношению к ряду клеточных линий [2]. Данные о взаимодействии НЧ TiO2 с организмами млекопитающих весьма ограничены. Поэтому необходимо всесторонне изучать вопросы аккумуляции, распределения таких НЧ в организме и взаимодействия с его тканями при естественных путях попадания НЧ TiO2.

В данном исследовании на основе метода радиоактивных индикаторов изучались проблемы биораспределения НЧ TiO2 в органах и тканях лабораторных крыс-самцов линии Вистар и переноса через гистогематические барьеры при разовом внутрижелудочном введении.

Порошок НЧ TiO2 с кристаллической модификацией брукита был облучен на изохронном циклотроне «У-150» для получения радиоактивной метки по следующей реакции:

где 48V – выступал в качестве радиоактивной метки с T1/2=16 дней и энергиями гамма-излучения Е=983,5 кэВ и Е=1,312 МэВ, по которой велись дальнейшие расчеты. Экспозиция была проведена при токе 2 мкА и энергии 32 МэВ в течение 2 ч.

Для введения животным был приготовлен коллоидный раствор НЧ TiO2 с концентрацией 10 мг/мл. 1 мл препарата обладал активностью 29 кБк.

Двадцати крысам-самцам линии Вистар была введена суспензия c НЧ TiO2 в количестве 1 мл в расчете на каждую особь. Крысы были поделены на 4 группы по времени содержания: 4, 24, 48 и 120 часов после введения раствора.

Исследовалось содержание НЧ TiO2 в следующих органах и тканях: желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, печень, почки, мозг, кровь, а также фекалии и моча.

Наибольшие значения содержания НЧ TiO2 за все время эксперимента наблюдались в желудочно-кишечном тракте, а также в печени. Проникновение НЧ TiO2 в мозг не было обнаружено.

Литература

- Zhukova, L.V., Kiwib, J., Nikandrov, V.V. TiO2 Nanoparticles Suppress Escherichia Coli Cell Division in the Absence of UV Irradiation in Acidic Conditions // Colloids and Curfaces B: Biointerfaces. 2012, № 97. p. 240-247.

- Анциферова А.А, Кашкаров П.К., Ковальчук М.В. Наночастицы в биосфере // Синтез, строение и свойства металл/полупроводник содержащих нанострукторированных композитов / под ред. Л.И. Трахтенберга, М.Я. Мельникова. М.:ТЕХНОСФЕРА. 2016.