Структурно-спектроскопические исследования биомиметических композитов, воспроизводящих состав нативных тканей зубов человека

М. С. Гущин1, Д. Л. Голощапов1, В. М. Кашкаров1, А. Н. Лукин1, П. В. Середин1, Ю. А. Ипполитов2, T. Prutskij3

1 Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

2 Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, стоматологический факультет, Воронеж, Россия

3 Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Mexico

E-mail: paul@phys.vsu.ru

# C точки зрения материаловедения эмаль и дентин зуба человека представляют собой нанокомпозиты, структурные, морфологические и оптические свойства которых определяются их минеральной и органической составляющими [1,2]. Для успешного решения задач современной терапевтической стоматологии, связанных с реставрацией, необходимо использовать биоматериалы, обладающие функциональными характеристиками эмали и дентина зубов человека [3]. Сегодняшние методики получения биокомпозитов дают возможность повторить морфологическую организацию зубного комплекса без воспроизведения его оптических свойств. Для воссоздания последних необходимо включение в состав биокомпозита органической составляющей. Поэтому задача по воспроизведению оптических характеристик зубной ткани в биомиметических композитах с составом, близким к эмали и дентину зуба человека, является актуальной.

# В данной работе нами были получены и исследованы биокомпозиты на основе аналога минеральной составляющей твердой ткани зуба – карбонат-замещенного гидроксиапатита (КГАП), синтезированного из биологического источника кальция, и органической компоненты, имеющей в составе гиалуроновую кислоту и аминокислоты: аргинин, гистидин, лизин. Соотношение органической и неорганической составляющих композита было выбрано в соответствии с составом нативных тканей зубов человека. Метод рентгеновской дифрактометрии использовался для оценки фазового состава образцов. Анализ их молекулярного строения осуществлялся методом ИК-спектроскопии. Для сопоставления эмиссионных характеристик биокомпозитов с нативной тканью зуба использовался метод фотолюминесцентной спектроскопии.

# С применением комплекса структурно-спектроскопических методов удалось показать, что спектр люминесценции интактной эмали зуба совпадает со спектром синтезированного нами КГАП, использованного в качестве минеральной составляющей биомиметических композитов, и определяется его структурными дефектами. Определено, что для достижения аналогичных оптических спектров биокомпозита и интактной эмали зуба достаточно использования органической составляющей на уровне 5%, неорганической – 95%. Эмиссионные характеристики интактного дентина максимально полно воспроизводятся в спектре люминисценции биокомпозита с соотношением органической и неорганической составляющих 40%/60%.

# Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект № 16-15-00003).

# Литература

# 1. Nanci A. Ten Cate’s Oral Histology: Development, Structure, and Function. Elsevier Health Sciences, 2014. 407 p.

# 2.	Robinson C. et al. Dental enamel: formation to destruction. CRC Press, 1995. 300 p.

# 3.	Sowmya S. et al. Role of nanostructured biopolymers and bioceramics in enamel, dentin and periodontal tissue regeneration // Prog. Polym. Sci. 2013. Vol. 38, № 10–11. P. 1748–1772.