ЯКР-спектроскопия интерметаллических соединений галлия Cr1-xMnxGa4

Костюченко Я.В.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: yaroslava.msu@gmail.com

Интерметаллические соединения CrGa4 MnGa4 имеют кубическую кристаллическую структуру типа PtHg4 и проявляют необычные химические связи и различные термодинамические свойства. Надо отметить, что соединение CrGa4 является  плохим немагнитным металлом, его уровень Ферми находится вблизи нижнего края псевдо-щели, которая образовалась вследствие сильной  d-p гибридизации. В то же время изоструктурное соединение MnGa4 проявляет выраженные металлические свойства, уровень Ферми в этом случае находится в зоне проводимости (Рис.1). Как показали эксперименты по рассеянию нейтронов, основное состояние MnGa4 является антиферромагнитным. В данной работе рассматривается кристаллическая структура,   ab-initio расчеты градиента электрического поля (ГЭП) и спектры ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) для соединений MnGa4 и CrGa4 .

Поликристаллические однофазные образцы MnGa4 и CrGa4 синтезированы методом стандартного ампульного синтеза [1]. По данным рентгеноструктурного анализа [2], обе системы характеризуются кубической кристаллографической ячейкой размером a=5.6497 Å (CrGa4) и a=5.5967 Å (MnGa4) и пространственной группой Im-3m. Атомы находятся в частных позициях:                                                           Mn/Cr (0,0,0) и Ga (¼, ¼, ¼).

Рис.1. Плотность состояний (DOS) в CrGa4 и MnGa4, согласно LDA-расчетам [3].

С помощью ab-initio расчетов [3] были получены теоретические значения градиента электрического поля (ГЭП) и соответствующие частоты 69,71Ga ЯКР в соединениях CrGa4 и MnGa4  (Таблица 1).

Основываясь на этих значениях, были проведены измерения  экспериментальных спектров ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) на фазово-когерентном импульсном спектрометре. Использовался метод спинового эха Хана с пошаговым прохождением по частоте при температурах T = 4.2 К для MnGa4 и T = 77 К для CrGa4.

Результаты экспериментов показали качественное различие локального окружения атома Ga в исследуемых соединениях (Рис. 2). В то время как ЯКР-спектр системы MnGa4 представляет собой узкую одиночную линию Лоренцевой формы, спектр CrGa4, напротив, характеризуется сложной сателлитной структурой. Такая структура говорит об отклонении системы от симметрии, предсказанной рентгеноструктурным анализом. Вероятная причина – смещение атома хрома из симметричной позиции для снятия вырождения орбиталей.

Рис.2. Спектры ЯКР изотопов 69,71Ga в CrGa4 и MnGa4 при T=77 К и 4.2 K, соответственно.

Табл.1. Значения ГЭП и частот ЯКР изотопов 69,71Ga для соединений CrGa4 и MnGa4.

| Соединение | ГЭП, 1021 V/m2 | Параметр асимметрии η | Частота ЯКР 69Ga, МГц | Частота ЯКР 71Ga, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CrGa4 | -18.44 | 0,00 | 38.12 | 23.85 |
| MnGa4 | -15,80 | 0,00 | 32.66 | 20.43 |

Выводы:

Успешно синтезированы кристаллы соединений CrGa4 и MnGa4. Рассчитаны значения ГЭП с использованием кода Wien2k. Получены экспериментальные ЯКР-спектры 69,71Ga для данных соединений. Обнаружена сателлитная структура спектра CrGa4.

Благодарности:

Выражаю благодарность своему научному руководителю: профессору Гиппиусу А.А. за помощь в выборе перспективных исследований и поддержку в ходе проведения данной работы, а также научной группе профессора Шевелькова А.В. за синтез исследованных образцов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-53-52012_МНТ-a).

Литература:

1. V.Yu. Verchenko et al., Phys. Rev. B 93, 064501 (2016)

2. A. Bezinge and K. Yvon, J. Less-Common Met. 99, L27 (1984).

3. P. Blaha et al., WIEN2k, Techn. Universität Wien, Austria, 2001.