Расчет параметров сверхпроводящего состояния в  железосодержащем оксипниктиде на основе самария с замещением на торий

Шипилов А.Р.1, Кузьмичева Т.Е.2, Кузьмичев С.А.1,2

студент

1МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра низких температур и сверхпроводимости,

2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук

ship.23@mail.ru

В работе при помощи метода "break-junction" в образцах  создаются SnS-контакты,  методами андреевской и внутренней андреевской спектроскопии определяются температурные зависимости сверхпроводящих щелей в недодопированных оксипниктидах   c x  < 0.08 и  [1]. При Т = 4.2 К определены значения щелей: ΔL ≈ 6.4 мэВ и ΔS ≈ 2.0 мэВ [2].

Описывая двухщелевую сверхпроводимость моделью Москаленко и Сула [3, 4] с перенормированным БКШ-интегралом, по температурным зависимостям щелей определяются параметры сверхпроводящего состояния, такие как: «собственные» критические температуры TCL,S конденсатов (в гипотетическом случае отсутствия межзонного взаимодействия) они составляют 37.5 К и 12,8 К соответственно. Также  производится расчет собственных характеристических отношений  БКШ 2/kBTCL,S  для обеих щелей: по нашим оценкам,  это отношение составляет 5.5 для большой щели и 3.6 для малой. Оба значения превышают БКШ-предел слабой связи, но остаются в рамках теории Элиашберга, что говорит о важности сильного электрон-фононного взаимодействия при описании сверхпроводящего состояния Sm-1111. Кроме этого было рассчитано отношение неполных констант электрон-бозонного взаимодействия λLL : λSS : |λLS| : |λSL| ≈ 1 : 0.7 : 0.4 : 0.04, из чего можно сделать вывод о том, что внутризонное взаимодействие сильнее межзонного. Так же были рассчитаны  α - отношение плотности состояний в зоне с малой щелью к плотности состояний в зоне с большой щелью N2/N1, которое, с учётом умеренного кулоновского отталкивания * = 0.13, равно 2 и β -отношение силы внутризонного взаимодействия к межзонному, равное 2.26.

Авторы благодарят В.М. Пудалова и Н.Д. Жигадло за полезные обсуждения и предоставленные образцы. Исследования поддержаны грантом Президента № МК5699.2016.2.

Рис1. Нормированные dI/dV-характеристики SnS-контакта в диапазоне температур от 4.2 до 27 К, (спектры сдвинуты по вертикали относительно друг друга). Особенности от большой щели обозначены как “nL”, от малой щели - “nS”.

Температурный ход сверхпроводящих параметров порядка: большой щели (сплошные значки) и малой щели (открытые значки), полученный по данным измерений спектров SnS-контакта образца Sm(Th)OFeAs в диапазоне с ТС = 27 К. Синими линиями приведены теоретические (T), полученные нами на основе двухзонной модели Москаленко и Сула.

Литература

- N.D. Zhigadlo, et al.,  Phys. Rev. B 82, 064517 (2010)

- T.E. Kuzmicheva, et al., accepted to Phys. Rev. B.

- H. Suhl, et al., Phys. Rev. Lett. 3, 552 (1959)

- В.А. Москаленко,  ФММ 8, 503 (1959)