Кристаллическая структура, ab-initio расчеты и ЯКР-спектроскопия нетипичного сверхпроводника Mo8Ga41

Журенко С.В.1, Верченко В.Ю.2

- Студент.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

- Лаборант.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: Zhurenko.Sergey@gmail.com

Интерметаллическое соединение Mo8Ga41 является нетипичным сверхпроводником II рода с критической температурой сверхпроводящего перехода Tc = 9.7 K и имеет достаточно высокое значение второго критического поля μ0Hc2 = 8.6 T [1]. Термодинамические и электрические свойства, электронная структура, измеренные как в нормальном, так в сверхпроводящем состоянии Mo8Ga41, представлены в [2]. В данной работе рассматривается кристаллическая структура, ab-initio расчеты градиента электрического поля (ГЭП) и ЯКР-спектры Mo8Ga41 в сверхпроводящем состоянии.

Кристаллы Mo8Ga41 выращены методом синтеза в высокотемпературном расплаве Ga для получения целевых монокристаллов, что позволило наиболее точно установить состав, кристаллическую структуру и исследовать физические свойства [2]. Ab-initio расчеты электронной зонной структуры Mo8Ga41 были выполнены в рамках теории функционала плотности (DFT) с помощью метода линеаризованных присоединённых плоских волн (LAPW) с использованием ПО Wien2k [3]. Спектры ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) изотопов 69,71Ga измерены на самодельном фазово-когерентном импульсном спектрометре методом спинового эха Хана с пошаговым прохождением по частоте при T = 4.2 К.

Mo8Ga41 имеет кристаллическую решетку типа V8Ga41, в которой атомы Мо и Ga занимают 2 и 9 кристаллографических позиций, соответственно. Многогранники MoGa10 соединены друг с другом и образуют компоновку, в которой одна треугольная грань каждого многогранника соединяется с кубооктаэдром GaGa12, центром которого является атом Ga №1 (Рис. 1) с кристаллографической позицией (0;0;0,5), не имеющий контактов с атомами Мо в его первой координационной сфере.

Рис.1. Фрагмент кристаллической структуры Mo8Ga41

Численно рассчитанные значения градиента электрического поля (ГЭП) и соответствующие частоты 69,71Ga ЯКР, полученные для всех 9 различных позиций Ga в кристаллической структуре Mo8Ga41, приведены в Таблице 1. Атом Ga №1, расположенный в центре кубооктаэдра GaGa12, характеризуется значением ГЭП→0. Ожидаемые частоты ЯКР для данной позиции Ga лежат за пределом рабочей частоты нашего ЯКР-спектрометра. Остальные 8 позиций Ga показывают очень сложный 69,71Ga ЯКР-спектр в диапазоне частот 10-32 МГц с несколькими перекрывающимися пиками различной кратности (Рис.2, Рис.3). Наши измерения ЯКР-спектров 69,71Ga при Ts = 4.2 К показывают неплохое соответствие с теоретическими предсказаниями.

| Рис.2. Теоретически рассчитанный ЯКР-спектр 69,71Ga Mo8Ga41 с шириной гауссовой линии 1.0 MHz. | Рис.3. Экспериментальный ЯКР-спектр 69,71Ga Mo8Ga41. |
| --- | --- |

Табл.1. Значения ГЭП и частот ЯКР для каждой позиции 69,71Ga в Mo8Ga41.

| Позиция, № | Кратность | ГЭП, 1021 В/м2 | Параметр асимметрии, η | Частоты ЯКР 69Ga, MHz | Частоты ЯКР 71Ga, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -0,16 | 0,00 | 0,33 | 0,21 |
| 2 | 1 | -11,85 | 0,00 | 24,50 | 15,33 |
| 3 | 3 | -12,76 | 0,31 | 26,80 | 16,77 |
| 4 | 6 | -10,20 | 0,05 | 21,09 | 13,19 |
| 5 | 6 | -7,90 | 0,21 | 16,45 | 10,29 |
| 6 | 6 | -14,45 | 0,19 | 30,06 | 18,81 |
| 7 | 6 | -13,03 | 0,19 | 27,10 | 16,96 |
| 8 | 6 | -14,71 | 0,17 | 30,56 | 19,12 |
| 9 | 6 | -13,93 | 0,13 | 28,88 | 18,07 |

Выводы:

Успешно синтезирован сверхпроводник Mo8Ga41. Рассчитаны значения ГЭП для каждой кристаллической позиции Ga с использованием кода Wien2k. Экспериментальный ЯКР-спектр 69,71Ga показывает удовлетворительное согласие с теоретическими предсказаниями.

Благодарности:

Выражаю благодарность своему научному руководителю: профессору Гиппиусу А.А. за помощь в выборе перспективных исследований и поддержку в ходе проведения данной работы, а также научной группе профессора Шевелькова А.В. за синтез исследованных образцов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-53-52012_МНТ-a).

Литература:

1. A. Bezinge and K. Yvon, J. Less-Common Met. 99, L27 (1984).

2. V.Yu. Verchenko et al., Phys. Rev. B 93, 064501 (2016)

3. P. Blaha et al., WIEN2k, Techn. Universität Wien, Austria, 2001.