Фотолюминесценция квантовых точек селенида кадмия,

внедренных в жидкокристаллическую полимерную матрицу

Елопов А.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: saelopov@yandex.ru

Квантовые точки (КТ) – это полупроводниковые наночастицы, размеры которых не превышают 10 нм. Одной из существенных особенностей подобных нанообъектов является то, что их внутреннюю энергию можно характеризовать набором дискретных уровней, как в атомах, в отличие от непрерывных зон в объемных материалах. В КТ может быть достигнута высокая эффективность излучательной рекомбинации носителей заряда, что открывает большие возможности для создания лазеров на их основе. Однако, ввиду резкого роста эффективности Оже-рекомбинации в КТ с ростом энергии накачки [1], создание активной среды для лазера требует их высокой концентрации. Этого можно добиться, внедряя КТ в жидкокристаллические полимеры (ЖКП), обладающие слоистой структурой, при этом возможно достичь их массовой доли свыше 30% [2]. Использование ЖКП открывает возможности создания новых нанокомпозитов, позволяет модифицировать поверхность наночастиц, их степень упорядоченности и управлять свойствами матрицы посредством приложения электрического поля или изменения температуры.

В ходе работы были детально изучены люминесцентные свойств нанокомпозитов, образованных КТ CdSe и ЖКП. Объектами исследования были квантовые точки CdSe, внедренные в жидкокристаллические полимерные матрицы. Исследовались матричные пленки с массовыми долями CdSe 1%, 5% и 30%. Исследования проводились при возбуждении образцов излучением лазера Еkspla 2143A, длина волны 532 нм, частота следования импульсов 10 Гц, длительность импульсов 25 пс, плотность энергии импульса на образце не превышала 5 мДж/см2. Регистрация спектров фотолюминесценции (ФЛ) проводилась спектрометром Solar LS M-266 с ПЗС-матрицей.

Спектр ФЛ исследуемых образцов имеет вид широкой полосы 540-850 нм с пиком на длине волны 582 нм, который может быть связан с экситонной рекомбинацией в квантовых точках. Кроме того, в образцах с массовой долей CdSe 5% наблюдается полоса с пиком 675 нм, которая, по-видимому, обусловлена дефектами как в КТ, так и на их границах с матрицей. Эффективность этого процесса превосходит эффективность экситонной ФЛ. Во всех случаях с увеличением энергии лазерного импульса сигналы ФЛ возрастают сублинейно.

Литература

- Klimov V.I. Nanocrystal Quantum Dots: From fundamental photophysics to multicolor lasing// Los Alamos Science, 2003, V. 28, P. 214-220.

- Tselikov G. Role of the Polymer Matrix on the Photoluminescence of Embedded CdSe Quantum Dots// Chemphyschem, 2015, V. 16(5), P.1071-1078.