Исследование электрофизических, оптических и газочувствительных свойств пленок оксида никеля

Кочергин Артем Владимирович,  Анисимов Никита Евгеньевич,

Смирнов Александр Вячеславович

студент, студент, инженер

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, факультет прикладной математики, физики и информационных технологий, Чебоксары, Чувашия

E-mail: tem47@mail.ru, as21rus@rambler.ru, fizteh21@yandex.ru

Полупроводниковые оксиды металлов на протяжении последних десятилетий интенсивно исследуются для газовой сенсорики благодаря относительной простоте их получения и химической стабильности в реактивных средах. Целью настоящей работы является исследование электрофизических, оптических и газочувствительных  свойств тонкопленочных полупроводниковых структур на основе оксида никеля (NiO) при комнатной температуре.

NiO представляет собой полупроводник p-типа с шириной запрещенной зоны 3.5-4.0 эВ. При взаимодействии активного слоя с газовыми компонентами, обладающими донорными свойствами, его сопротивление резко возрастает. Напротив, сорбция акцепторных газов, к которым относится, например, озон [1] ведет к снижению сопротивления чувствительного слоя, что позволяет уверенно регистрировать отклик сенсора. Сенсоры на основе оксида никеля используются при регистрации паров этанола, угарного газа, углеводородов [2].

1. Методика изготовления образцов.

На стеклянные подложки методом терморезистивного испарения в вакууме на вакуумной установке «УВР-3М» при давлении порядка 10-2 Па осаждались пленки никеля, затем в печи МИМП-ВМ образцы отжигались в атмосфере воздуха при различных температурах и времени обжига.

Рисунок 1. Типичная структура полученных образцов

2. Полученные результаты.

Для измерения спектров пропускания применялся УФ-вид. Спектрофотометр Lambda 25

Рисунок 2. Спектры пропускания оксида никеля при варьировании температуры и времени отжига: (1) -  2500С – 10 мин; (2) - 2500С – 30 мин; (3) -4000С – 10 мин; (4) - 4000С – 20 мин

Для определения ширины запрещенной зоны  сняты спектры поглощения, построены графики зависимости квадрата произведения оптической плотности среды (D* ђω)2 на энергию фотона от энергии фотона ђω, выделены линейные участки и экстраполированы  до пересечения с осью абсцисс. Точка пересечения прямой с осью позволяет определить ширину запрещенной зоны.

Рисунок 3. Типичная зависимость оптической плотности (D* ђω)2  от  энергии фотона ђω для пленок NiO

Таблица 1. Зависимость оптической плотности (D* ђω)2  от  энергии фотона ђω для пленок  пленок, полученных при различных условиях

| Образец | Ширина запрещенной зоны |
| --- | --- |
| NiO, полученный термообработкой 2500C-10 мин | 3,82 эВ |
| NiO, полученный термообработкой 2500C-30 мин | 3,80 эВ |
| NiO, полученный термообработкой 4000C-10 мин | 3,74 эВ |
| NiO, полученный термообработкой 4000C-20 мин | 3,71 эВ |

Для измерения электросопротивления пленок в среде угарного газа и без него использовался цифровой програмируемый мультиметр Kethley. Выбраны 2 образца,  полученных при разных условиях. В качестве источника угарного газа использовалась тлеющая сигарета.

| Образец | Сопротивление пленок в среде угарного газа | Сопротивление пленок на воздухе |
| --- | --- | --- |
| NiO (2500C-30 мин) | 64 Oм | 55 Oм |
| NiO (4000C-10 мин) | 85 Oм | 79 Oм |

Литература:

1. Демин В.С., Красовский А.Н., Людчик А.М., Покаташкин В.И., Григоришин И.Л.,  Измерительная озона в широком диапазоне концентраций с использованием полупроводниковых NiO газовых сенсоров // Журнал «Измерительная техника». 2008.№9.C.67-71

2. М.А. Гавриленко, Н.А. Филатова, М.С. Бурметьева. Сенсор на основе оксида никеля для определения углеводородов в воздухе // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 3. С.42-44

# Text boxes

λ

(D* ђω)2

ђω