Зарождение цилиндрических магнитных доменов с помощью точечного электрода в пленках ферритов гранатов

Куликова Д.П., Гареев Т.Т.

Студенты

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: dp.kulikova@physics.msu.ru

С начала нынешнего столетия наблюдается неослабевающий интерес к изучению магнитоэлектрических веществ и мультиферроиков. В работах [1,2] было экспериментально показано, что магнитные доменные границы в пленках ферритов гранатов смещаются под действием неоднородного электрического поля точечного электрода и что это явление имеет магнитоэлектрическую природу. Позднее удалось усилить данный эффект с помощью магнитного поля, направленного в плоскости пленки [3]. В работе И.Е. Дзялошинского [4] было предсказано, что наряду с движением доменной границы в неоднородном поле точечного заряда возможно также ее зарождение из монодоменного состояния. Однако образование протяженной границы магнитного домена представляется маловероятным из-за быстрого ослабления электрического поля с увеличением расстояния от точки контакта электрода и образца. Наиболее вероятным представляется зарождение такой магнитной конфигурации, как цилиндрический магнитный домен (ЦМД), так как он имеет малые размеры по сравнению с полосовыми доменами.

В связи с этим были предприняты эксперименты по обнаружению эффекта зарождения ЦМД в образце феррита граната, в котором ранее наблюдался сильный магнитоэлектрический эффект [1]. Образец представлял собой пленку (BiLu)3(FeGa)5O12 с толщиной h = 9,7 мкм и намагниченностью насыщения 4πMS = 62 Гс. Пленка выращена на подложке из гадолиний-галлиевого граната Gd3Ga5O12 с кристаллографической ориентацией [210]. В отсутствие внешних магнитных полей в образце реализуется полосовая доменная структура с периодом p = 29 мкм, ориентированная вдоль направления [20].

Для создания электрического поля в качестве точечного электрода использовалась молибденовая проволока диаметром около 10 мкм (рис. 1), на которую подавалось постоянное напряжение от высоковольтного источника порядка нескольких сотен вольт. Визуализация микромагнитной структуры реализовывалась с помощью магнитооптического эффекта Фарадея.

Эксперимент проводился при наличии магнитного поля в плоскости пленки Н, ориентированного вдоль направления [20] и магнитного поля, перпендикулярного плоскости пленки H Увеличивая значение Н можно перестраивать микромагнитную структуру доменной границы, делая ее более чувствительной к электрическому полю. Значение H подбиралось таким образом, чтобы образец находился в магнитном состоянии, близком к монодоменному.

При подаче на электрод постоянного электрического напряжения наблюдалось зарождение ЦМД в точке контакта электрода и образца. На рис. 2 представлена серия магнитооптических изображений, иллюстрирующих процесс зарождения ЦМД. При подаче отрицательного напряжения на электрод зарождение ЦМД не наблюдалось.

Зарождение ЦМД происходит только при подаче на электрод электростатического напряжения выше 400 В, величина магнитного поля в плоскости при этом достигает 
200 Э. При увеличении напряжения на электроде зарождение ЦМД происходит в меньших магнитных полях смещения. Снята зависимость критического напряжения на электроде, при котором происходит зарождение ЦМД, от величины и направления магнитного поля смещения.

Размер зародившегося домена, находящегося в непосредственной близости от электрода, зависит от величины электрического напряжения, поданного на него. При увеличении напряжения ЦМД растягивается и в конечном итоге может трансформироваться в полосовой домен.

Таким образом, была продемонстрирована возможность локального зарождения цилиндрических магнитных доменов в пленке феррита граната с помощью точечного электрода. Анализ полученных экспериментальных результатов говорит в пользу магнитоэлектрической природы эффекта.

Работа проводилась при поддержке грантов РФФИ # 16-02-00494, 
16-29-14037 _офи_м.

Литература

1. А.С. Логгинов, Г.А. Мешков, А.В. Николаев, А.П. Пятаков, Письма в ЖЭТФ 86, 2 (2007)

2. Г. В. Арзамасцева, Г. В. Балбашов, Ф. В. Лисовский, Е. Г. Мансветова, А. Г. Темирязев, М. П. Темирязева, Письма в ЖЭТФ 147, 4 (2015).

3. А.П. Пятаков, А.С. Сергеев, Е.П. Николаева, Т.Б. Косых, А.В. Николаев, 
К.А. Звездин, А.К. Звездин, УФН 185, 10 (2015)

4. I. Dzyaloshinskii, EPL 83, 67001 (2008)

# Text boxes

Рис.1. Схематическое изображение геометрии эксперимента.

Рис.2. Зарождение цилиндрического магнитного домена. Напряжение на электроде 500 В, Н = 200 Э, 
H = 70 Э. (a) – До подачи напряжения на электрод. (b) – После включения напряжения. (c) – После снятия напряжения.