Особенности магнитокалорического эффекта в сплавах Гейслера, допированных серебром
Пастернак Дмитрий Григорьевич
Студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: dmitry-az@rambler.ru

Современное индустриальное общество потребляет гигантское количество энергоресурсов. Поэтому перед человечеством встают такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, энергоэффективность и дешевизна изготовления энергопотребляющих устройств. Способствовать решению таких проблем должны как магнитотвердые, так и магнитомягкие материалы, проявляющие целый ряд эффектов, используемых в различных прикладных областях. Например, технология магнитного охлаждения обладает до 30% большей энергоэффективностью по сравнению с технологией газопарового охлаждения на основе цикла Карно [1].  К тому же, фреон, используемый в качестве рабочего тела для холодильной установки, является токсичным материалом, возникают проблемы с его утилизацией. Магнитное охлаждение основано на магнитокалорическом эффекте (МКЭ) – адиабатическом изменении температуры магнитного материала при изменении внешнего магнитного поля.

Сплавы Гейслера – интерметаллические соединения на основе никеля, марганца, индия, имеющие кубическую решетку. В данной работе были изучены особенности МКЭ в сплавах Гейслера на основе никеля, марганца и индия, допированных серебром. Добавление четвертой компоненты к таким сплавам позволяет варьировать величину МКЭ и интервал температур, в которых этот эффект наблюдается [2], [3]. Исследуемые образцы были получены методом дуговой плавки в атмосфере аргона с последующим отжигом при температуре 8500С в течение 24 часов при давлении 10-4 тор. Структурный анализ образцов был проведен с помощью рентгеновского излучения. Были получены температурные зависимости намагниченности при измерениях в полях до 16 kOe на вибрационном магнитометре Lake Shore VSM 7400 System для серии из четырех образцов:  . Для прямых измерений адиабатического изменения температуры при намагничивании использовалась установка MagEq MMS 801. Для эксперимента было вырезано по две одинаковых пластинки для каждого сплава, в дальнейшем между ними помещалась термопара, с помощью которой фиксировалось изменение температуры. Массы пластинок были определены на аналитических весах (точность весов 10-4 г).

Допирование серебром интересно тем, что добавление даже малого количества четвертого элемента может резко изменить физические свойства сплава. Теория, базирующаяся только на полном числе электронов на структурную единицу, не работает [4]. Интересно проверить, как эффективный радиус внедряемой примеси влияет на сплав. По итогам работы необходимо исследовать влияние серебра на сплав Гейслера.

Рис. 1. Зависимость намагниченности образцов от температуры при нагреве (>) и охлаждении (<) для разных концентраций серебра в сплавах:

Из Рис. 1 видно, что добавление серебра слабо влияет на температуру Кюри в аустенитной фазе, так как у всех четырех образцов они совпадают. Также видно, что сплав с наименьшим количеством серебра обладает наибольшим скачком намагниченности. При замене одного слабомагнитного элемента (индия) на другой (серебро) уменьшается период кристаллической решетки, что ведет к резкому падению намагниченности с увеличением концентрации четвертой компоненты. Стоит отметить, что добавление 0.1 % серебра уменьшает величину намагниченности аустенитной фазы в 2 раза, тогда как увеличение четвертой компоненты в сплаве до 1% приводит к исчезновению мартенситного перехода.

Литература

[1] K. A. Jr. Gshniedner, V. K. Pecharsky, A. O. Tskolov, «Recent developments in magnetocaloric materials» Rep. Prog. Phys., p.1479,2005.

[2] T. Gottschall, K. P. Skokov, D. Benke, M. E. Gruner and Ol. Gutfleisch, «Contradictory role of the magnetic contribution in inverse magnetocaloric Heusler materials» PHYSICAL REVIEW B 93, 184431 (2016).

[3] S. Pandey, A. Quetz, I. D. Rodionov, A. Aryal, M. I. Blinov, I. S. Titov, V. N. Prudnikov, A. B. Granovsky, I. Dubenko, S. Stadler, and N. Ali, «Magnetic, transport, and magnetocaloric properties of boron doped Ni-Mn-In alloys» Journal of Applied Physics 117, 183905 (2015); doi: 10.1063/1.4921052.

[4] I. Dubenko, A. Quetz, S. Pandey, A. Aryal, M. Eubank, I. Rodionov, V. Prudnikov, A. Granovsky, E. Lahderanta, T. Samanta, A. Saleheen, Sh. Stadler, N. Ali, «Multifunctional properties related to magnetostructural transitions in ternary and quaternary Heusler alloys» Journal of Magnetism and Magnetic Materials 383 (2015) 186–189.