Исследование структуры и магнитных свойств гантелевидных наночастиц магнетит-золото для магнитно-резонансной томографии

Наленч Ю.А.1, Ефремова М.В.1,2, Щетинин И.В.1, Абакумов М.А.3, Савченко А.Г.1, Мажуга А.Г.1,2

Аспирант

1Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», Институт Новых Материалов и Нанотехнологий, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва, Россия

E–mail: nalench_yulia@mail.ru

В настоящее время наночастицы (НЧ) магнетита представляют большой интерес для биомедицинского применения, благодаря своим магнитным свойствам. Они могут быть потенциально использованы для диагностики опухолей методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) [1, 2], однако этому препятствует неустойчивость и токсичность НЧ магнетита в физиологических условиях [3]. Кроме того, существует проблема создания опухоль-селективных контрастных агентов [4, 5]. Одним из решений указанных проблем является получение гибридных НЧ магнетит-золото гантелевидной структуры, представляющих собой попарно связанные на границе раздела фаз частицы магнетита и золота. Особенностью данной системы является наличие двух типов поверхностей, которые могут быть покрыты биосовместимой оболочкой на основе полимеров, а также использоваться для внедрения так называемых векторных молекул, используемых для доставки НЧ к определенному типу клеток. В то же время, механизмы влияния структуры и магнитных свойств НЧ магнетит-золото на параметры МРТ-релаксивности изучены слабо, что обусловило выбор темы данной работы.

К настоящему времени установлено, что рост гантелевидных НЧ магнетит-золото протекает по механизму гетерогенного зародышеобразования НЧ магнетита на НЧ золота [6, 7], происходящего при термическом разложении пентакарбонила железа в высококипящих растворителях. Управлять свойствами получаемых НЧ можно путем варьирования следующих параметров: температуры кипения растворителя, длительности кипения, скорости нагрева, соотношения количества прекурсоров железа и золота, а также количества ПАВ.

В данной работе были получены гантелевидные НЧ магнетит-золото трех размеров: 1) 9±2 / 4±1 нм, 2) 12±3 / 4±1 нм, 3) 25±3 / 9±2 нм (магнетит / золото), согласно данным просвечивающей электронной микроскопии. По данным рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа во всех образцах было обнаружено наличие двух фаз: магнетита и золота, причем НЧ магнетита обладали монокристаллической структурой. Намагниченность насыщения, нормированная на массу магнетита, и коэрцитивная сила, измеренные в поле 30 кЭ, повышались с увеличением размера НЧ магнетита и составили 46, 62, 86 э.м.е./г и 6, 13, 60 Э, для образцов 1, 2 и 3, соответственно.

Для измерения параметра МРТ-релаксивности образцы были переведены в водную фазу при помощи покрытия биосовместимым полимером (производным полиэтиленгликоля и фосфолипида). Величины R2-релаксивности составили 202, 167 и 385 ммоль-1·с-1 для образцов 1, 2 и 3, соответственно. Немонотонный характер зависимости релаксивности от намагниченности насыщения (и размера) НЧ может быть связан с возможным вкладом золота в магнитные свойства образца в целом, более существенным при большем массовом соотношении золота к магнетиту в случае образца 1. Обнаруженная тенденция, безусловно, требует дальнейшего изучения, в связи с существующими в литературе данными о возникновении магнитных свойств у НЧ золота при контакте с магнетитом [8]. На следующем этапе работы планируется синтез гантелевидных НЧ магнетит-золото промежуточных размеров для уточнения характера зависимости параметра МРТ-релаксивности от структуры и магнитных свойств.

Литература

- Li L., Jiang W., Luo K., et al. Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles as MRI contrast agents for Non-invasive Stem Cell Labeling and Tracking // Theranostics. 2013, V. 3(8). P. 595–615.

- Revia R.A., Zhang M. Magnetite nanoparticles for cancer diagnosis, treatment, and treatment monitoring: recent advances // Materials Today. 2016, V. 19(3). P. 157–168.

- Laurent S., Forge D., Port M., et al. Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, Stabilization, Vectorization, Physicochemical Characterizations, and Biological Applications // Chem. Rev. 2008, V. 108(6). P. 2064–2110.

- Peng X.-H., Qian X., Mao H., et al. Targeted magnetic iron oxide nanoparticles for tumor imaging and therapy // International Journal of Nanomedicine. 2008, V. 3(3). P. 311–321.

- Sun C., Fang C., Stephen Z., et al. Tumor-targeted drug delivery and MRI contrast enhancement by chlorotoxin-conjugated iron oxide nanoparticles // Nanomedicine. 2008, V. 3(4). P. 495–505.

- Wang C., Xu C., Zeng H., Sun S. Recent Progress in Syntheses and Applications of Dumbbell-like Nanoparticles // Adv. Mater. 2009, V. 21. P. 3045–3052.

- Leung K. C.-F., Xuan S., Zhu X., et al. Gold and iron oxide hybrid nanocomposite materials // Chem. Soc. Rev. 2012, V. 41. P. 1911–1928.

- Pineider F., et al. Spin-Polarization Transfer in Colloidal Magnetic-Plasmonic Au/Iron Oxide Hetero-nanocrystals // ACS Nano. 2013, V. 7(1). P. 857–866.