Магнитокалорический эффект в интерметаллических соединениях редкоземельных металлов с 3d-металлами и p-элементами R-T-X

Комаров А.Е.

магистр

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kmrkru@gmail.com

Исследование магнитокалорического эффекта (МКЭ) является актуальной задачей, поскольку оно дает информацию о свойствах твердого тела вблизи температур фазовых переходов и основных взаимодействиях, оказывающих влияние на магнитоупорядоченное состояние. Помимо этого, на основе использования МКЭ строится перспективная технология магнитного охлаждения [1, 2].

Целью данной работы являлось изучение магнитокалорического эффекта непрерывного ряда твердых растворов GdSc1-xTixGe, обладающих высокими значениями намагниченности и температур Кюри [3].

Составы GdSc1-xTixGe (x = 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 1) были синтезированы методом электродуговой плавки с последующим гомогенизирующим отжигом при 1070 К в течение 200 часов. По данным рентгеноструктурного анализа По данным рентгеноструктурного анализа все составы практически однофазны и обладают кристаллической структурой типа  CeScSi, пространственная группа (I4/mmm).

Измерения магнитокалорического эффекта проводились прямым методом с помощью измерения изменения температуры образца при его адиабатическом намагничивании в районе температур магнитного упорядочения в полях до 12 кЭ.

Основные магнитные данные, полученные из измерений намагниченности в широких диапазонах магнитнитных полей и температур для соединений GdSc1-xTixGe  были получены в работе [3]. Составы являются ферромагнетиками,  температура магнитного упорядочения монотонно возрастает при увеличении концентрации Ti от 320 К для GdScGe до 377 К для GdTiGe. В парамагнитной области обратная восприимчивость составов подчиняется закону Кюри-Вейсса. Значения эффективных магнитных моментов практически совпадают со значениями свободного иона Gd3+  для составов с большой концентрацией Sc и начинает превышать это значение при увеличении концентрации Ti.

Температурные зависимости магнитокалорического эффекта исследуемых составов представлены на рис.1. Составы обладают резким максимумом МКЭ в районе температуры Кюри. Введение Ti приводит к практически монотонному повышению МКЭ (от 0,39 для GdScGe до 0,9 для GdTiGe). В тоже время ширина максимума увеличивается по мере увеличения концентрации Sc. Основные магнитные данные, полученные из измерений МКЭ, и из измерений намагниченности [3] представлены в таблице 1.

Соединения  RTX (R — редкоземельный ион, T — 3d металл, X — Si, Ge) кристаллизуются с образованием слоистой кристаллической структуры, в которой атомы редкоземельного металла, 3d — металла и Si или Ge находятся в изолированных плоскостях. Обмен между атомами Gd, находящимися в различных плоскостях, осуществляется посредством косвенного обменного взаимодействия через электроны проводимости 3d металла. Концентрация последних сильно зависит от перекрытия валентных оболочек 3d металла с оболочками Si или Ge, в результате которого может происходить полное или частичное дозаполнение 3d зоны. Этот эффект приводит к тому, что у составов с 3d металлом с большим количеством электронов в 3d зоне (Fe, Co) подрешетка 3d металла не несет магнитного момента, и эти составы обладают низкими температурами магнитного упорядочения.

Рис.1. Температурные зависимости магнитокалорического эффекта соединений  GdSc1-xTixGe при изменения магнитного поля 12 кЭ. 1 - GdSc08Ti02Ge , 2 - GdSc06Ti04Ge, 3 - GdSc05Ti05Ge, 4 - GdSc04Ti06Ge, 5 - GdSc03Ti07Ge, 6 - GdSc02Ti08Ge, 7 - GdSc02Ti08Ge

### Таблица 1. Tc – температура Кюри, Т – температура максимума МКЭ, ΔT – величина эффекта, а,с – параметры решетки, θp – парамагнитная температура Кюри, μeff – эффективный магнитный момент

Тогда как при уменьшении концентрации 3d электронов (Mn), возникает существенный магнитный момент 3d подрешетки и составы обладают температурами упорядочения в районе комнатной температуры [4]. Исследованные в данной работе составы обладают еще меньшим количеством 3d электронов, нейтронографические исследования [5,6], проведенные на данных составах, не обнаружили локализованного магнитного момента на атомах Sc и Ti, однако высокие температуры магнитного упорядочения этих составов указывают на вклад атомов Sc и Ti в косвенное обменное взаимодействие. Полученные в данной работе результаты указывают так же на существенную чувствительность величины МКЭ от зонной структуры исследуемых составов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-02-00472A.

Список литературы:

1. Андреенко А.С., Белов К.П., Никитин С.А., Тишин А.М. Магнитокалорические эффекты в редкоземельных магнетиках // Успехи физических наук. 1989. т.158, №4. с.553-579.

2. Gschneidner, K.A., Pecharsky, V.K., Tsokol, A.O. Recent developments in magnetocaloric materials // Reports on Progress in Physics. 2005. v.68, p.1479–1539.

3. Ivanova T.I. , Gavrilko M.V. , Nikitin S.A. A magnetic and crystallographic study of new ternary GdScxTi1-xGe compounds // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 300 (2006) e489-e492

4. Овченкова Ю.А. Магнитные свойства тройных силицидов и германидов редкоземельных и переходных металов RTX, дисс. канд. физ-мат. Наук. 2000

5. Verniere A., Klosek V., Welter R., Neutron diffraction study of the CeFeSi-type RtiGe compounds (R = Pr, Nd, Tb-Er) // Journal of Magnetism and Magnetic Materials 234 (2001) 261 - 273

6. Manfrinetti P., Morozhkin A.V., Isnard O., Magnetic structure of the CeScSi-type RscGe compounds (R = Pr, Nd, Tb) // Journal of Alloys and Compounds 450 (2008) 86-91