Исследование межатомного взаимодействия в многослойных аморфных композитах [(CoFeB)60C40/SiO2]200 и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 методом ИК- спектроскопии.

Буйлов Н.С.

Аспирант

Воронежский государственный университет, физический факультет, Воронеж, Россия

E-mail: nik-bujlov@yandex.ru

Многослойные структуры (МНС), представляющие собой чередование металлосодержащих слоев с диэлектрическими прослойками толщиной в несколько нанометров вызывают интерес благодаря ряду таких свойств, как гигантское магнитосопротивление, аномальный эффект Холла и других. Совокупность этих свойств делает многослойные наноструктуры чрезвычайно привлекательными материалами для применения их в микроэлектронике и спинтронике.

***

Многослойные наноструктуры (МНС) 1462-[(CoFeB)60C40/SiO2]200 и                                  1112-[(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 были получены методом ионно-лучевого распыления двух мишеней на вращающуюся ситалловую подложку по методике [1] в ВГТУ.

Целью данной работы было исследование химического взаимодействия между атомами в сложных гетерофазных аморфных многослойных структурах с композитными металлосодержащими слоями [(CoFeB)60C40/SiO2]200 и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46 методом инфракрасной спектроскопии.

На рисунках 1 и 2 представлены ИК-спектры МНС 1462-[(CoFeB)60C40/SiO2]200 и                                  1112-[(CoFeB)34(SiO2)66/C]46. Разложение спектров на компоненты в форме гауссиан производилось с помощью программы MagicPlotStudent.

Рис. 1. ИК-спектр МНС 1462-[(CoFeB)60C40/SiO2]200                                              Рис. 2. ИК-спектр МНС1112-[(CoFeB)34(SiO2) 66/C]46

Таблица 1. Моды ИК-спектра МНС 1462-[(CoFeB)60C40/SiO2]200 Таблица 2. Моды ИК-спектра МНС 1112-[(CoFeB)34(SiO2) 66/C]46

| Моды, см-1 (1400-400) |
| --- |
| [(CoFeB)60C40/SiO2]200 | Литературные данные |
| 1231 | B-C: ~1200 [5] |
| 1168 | Fe-O: 1160 [6] |
| 1108 | Si-O-Si: 1080 [7] |
| 1038 | Co-Si-O: 1030 [4] |
| 968 | Si-O: 980 |
| 810 | Si-C: 817 |
| 497 | Fe-O: 496 Co-Fe: 489, 516-540 |
| 453 | O-Si-O: 454-456 |

| Моды, см-1(1400-400) |
| --- |
| [(CoFeB)34(SiO2) 66/C]46 | Литературные данные |
| 1337 | B-C:1340[4] |
| 1188 | B-C: ~1200 [5] |
| 1139 | Si-O:1120, 1150-1170 [4] |
| 1090 | Si-B: 1080 [4] B-C:1110 [5] |
| 1043 | Co-Si-O: 1030 [4] |
| 997 | Si-O: 980 [7] |
| 949 | Co-O: 936-940 |
| 905 | Co-Fe-О: 900 [4] |
| 862 | B-C: 850 [5] |
| 531 | Co-Fe: 516-540 |
| 475 | O-Si-O: 470 |
| 387 | Co-O: 390 [4] |

В таблицах 1 и 2 представлены значения максимумов мод в обратных см, полученных в результате разложения ИК-спектров. Полученные результаты показывают, что несмотря на одинаковый элементный состав обеих МНС, их ИК-спектры существенно отличаются не только по форме, но и по количеству мод. Прежде всего, бросается в глаза перераспределение интенсивности между двумя областями спектров, высокочастотной и низкочастотной. В МНС 1462 с прослойками SiO2 преобладает высокочастотная часть спектра, в которой сосредоточены моды, соответствующие связям 3d-металлов Co и Fe и кремния Si с кислородом. Кроме того, к этой же области относится первая интенсивная мода B-C, которая возникает в результате взаимодействия неметаллических элементов в композитном слое (CoFeB)60C40, что свидетельствует об образовании карбида бора на границе металлических гранул с углеродом. Значительно менее интенсивной в этой МНС является мода Si-C (817 см-1) карбида кремния, образующегося на границе раздела композитный слой/прослойка SiO2.

Во второй МНС 1112 с углеродными прослойками происходит перераспределение интенсивности ИК-спектра в низкочастотную область, где преобладают связи оксидов кобальта и кремния. При этом моды B-C в высокочастотной области показывают значительно меньшую относительную интенсивность, что свидетельствует о меньшей вероятности образования карбидов бора через слой SiO2, экранирующий металлические гранулы в композите (CoFeB)34(SiO2)66. К тому же в этой МНС отсутствуют моды карбида кремния.

Таким образом, в добавление к информации о значительном нарушении стехиометрии SiO2 при образовании субоксидов кремния в данных МНС и отсутствии силицидов 3d-металлов  на интерфейсах, полученной  нами ранее в работах [2,3] методом ультрамягкой рентгеновской спектроскопии, мы имеем дополнительную информацию о наличии химических связей между легкими элементами В-С при образовании карбида бора в обеих структурах и возможном образовании связей Si-C в МНС 1462-[(CoFeB)60C40/SiO2]200 с оксидными прослойками на границе раздела композитный слой/прослойка SiO2.

Литература

1. О.В.Стогней, Ю.Е.Калинин, А.В.Ситников. ФММ 91, 21 (2006).

2. Э.П.Домашевская, Н.С.Буйлов, В.А.Терехов, К.И.Барков, В.Г.Ситников. ФТТ 59, 1 (2017)

3. Э.П.Домашевская, Н.С.Буйлов, В.А.Терехов, К.И.Барков, В.Г.Ситников. ФТТ (в печати).

4. Rihcard A., Nyquist and Ronald O. Kagel. Infrared spectra of inorganic compounds. Academic press .New York and London (1971).499 p.

5. А.С.Ананьев, О.И.Коньков, В.М.Лебедев, А.Н.Новохацкий, Е.И.Теруков, И.Н.Трапезникова. ФТП 36, 8 (2002)

6. А.Г.Четверикова, В.С.Маряхина. Вестник Оренбургского государственного университета №1 (176) 250 (2015).

7. V. P.Tolstoy, I. V. Chernyshova, V. A. Skryshevsky.Handbook of Infrared Spectroscopy of Ultrathin Films. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.739 p.