МЕССБАУЭРОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИН-МОДУЛИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ И СВЕРХТОНКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ФЕРРИТЕ BiFe0.90Mn0.10O3

Кулаков Кирилл Вячеславович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: kulakkv@yandex.ru

В настоящее время вызывают повышенный интерес исследования мультиферроика BiFeO3, который имеет высокие температуры магнитного (TN = 643 K) и сегнетоэлектрического (TC = 1103 K) переходов, что обусловливает возможность его широкого практического применения, основанного на магнитоэлектрических эффектах. Однако в этом соединении существует пространственная спин-модулированная структура (ПСМС) циклоидного типа [4], которая препятствует проявлению магнитоэлектрических эффектов. Разрушить эту структуру, существенно не уменьшая температуру Нееля TN и сегнетоэлектрическую температуру Кюри TC, можно путем частичного замещения атомов Fe другими атомами переходных 3d-элементов.

Целью настоящей работы является исследование влияния замещения атомов Fe атомами Mn на пространственную спин-модулированную структуру и сверхтонкие взаимодействия ядер 57Fe в мультиферроике BiFeO3 методами мессбауэровской спектроскопии. Выбор методики проведения эксперимента обуславливается высокой эффективностью мессбауэровской спектроскопии при исследовании локальных состояний атомов и сверхтонких взаимодействий их ядер, что делает ее эффективным методом диагностики и исследования ПСМС. Методы мессбауэровской спектроскопии, обладая чувствительностью к сверхтонкому электрическому квадрупольному взаимодействию ядра в возбужденном состоянии, позволяют получать информацию об особенностях ПСМС в мультиферроиках, в частности, с достаточной точностью определять параметр ангармонизма ПСМС циклоидного типа [1,3].

В результате проведенных исследований в широкой области температур, включающей температуру магнитного упорядочения (температуру Нееля TN), установлено, что при температурах ниже температуры Нееля образуется несоразмерная ангармоническая ПСМС циклоидного типа, в которой участвуют атомы железа с различным числом атомов Mn в ближайшем катионном окружении, при этом показано, что примесные атомы Mn распределены по позициям атомов Fe в структуре BiFeO3 случайным образом.

В рамках модели несоразмерной ангармонической ПСМС [1,2] получены температурные зависимости изотропного и анизотропного вкладов в сверхтонкое магнитное поле в области расположения ядер 57Fe. При этом установлено, что анизотропный вклад с повышением температуры сначала (с ~5 K) слабо возрастает, а затем (после ~300 K) убывает, стремясь к нулю при ~565 K.

Установлено, что замещение атома Fe на атом Mn в ближайшем катионном окружении атома Fe приводит к уменьшению изотропного вклада в сверхтонкое магнитное поле (на 7 – 34 кЭ) и не приводит к заметному изменению анизотропного вклада, а также квадрупольного смещения и сдвига мессбауэровской линии.

В температурном интервале существования несоразмерной ангармонической ПСМС определен параметр ангармонизма. Установлено, что при всех температурах существования ПСМС параметр ангармонизма с замещением атомов Fe на атомы Mn увеличивается.

Установлено, что при ~325 K происходит переход от магнитной анизотропии типа «легкая ось» к магнитной анизотропии типа «легкая плоскость», при этом увеличение температуры приводит к уменьшению параметра ангармонизма ПСМС до нуля при ~325 K, а затем к его увеличению.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 14-02-01109а.

Литература

1. Русаков В.С., Покатилов В.С., Сигов А.С., Мацнев М.Е., Губайдулина Т.В. Диагностика пространственной спин-модулированной структуры методами ядерного магнитного резонанса и мессбауэровской спектроскопии. // Письма в ЖЭТФ. 2014. Том 100. Вып. 7. С. 518 – 524.

2. Русаков В.С., Покатилов В.С., Сигов А.С., Мацнев М.Е., Гапочка А.М., Киселева Т.Ю., Комаров А.Е., Шатохин М.С., Макарова А.О. Пространственная спин-модулированная структура и сверхтонкие взаимодействия ядер 57Fe в мультиферроиках BiFe1−xTxO3 (T = Sc, Mn; x = 0, 0.5) // Физика твердого тела. 2016. Том 58. Вып. 1. С. 102–107.

3. Matsnev M.E., Rusakov V.S. Study of spatial spin-modulated structures by Mössbauer spectroscopy using SpectrRelax. // AIP Conference Proceedings 1622. 2014. P. 40-49.

4. Sosnowska I., Peterlin-Neumaier T., Steichele E.J. Spiral magnetic ordering in bismuth ferrite. // J. Phys. C 15. 4835. 1982.