Локальные состояния атомов Fe в литиевых фосфатах железа, легированных атомами магния

Востров Никита Игоревич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: nik.vostrov@gmail.com

Вследствие широкого применения литий-ионных аккумуляторов в качестве перезаряжаемых источников энергии, актуальной задачей сегодня является улучшение их электрохимических характеристик. Ранее проведенные исследования показали, что легирование LiFePO4 катионами других металлов, имеющих стабильное, более низкое оксидное состояние, чем Fe3+, может улучшить ионную проводимость [1]. В данной работе проведены исследования литиевого фосфата железа, легированного атомами магния, который был подвержен различным степеням электрохимической зарядки LixFe0.8MgyPO4 (x ≈ 1; 0.5; 0.2). Образцы были исследованы методами мессбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe. Измерения проводились при трех разных температурах: комнатной температуре, 82 К и 5 К. Основной целью данной работы являлось определение характера влияния легирования атомами магния на процесс электрохимической зарядки в сравнении с исследованными раннее нелегированным и легированными переходными металлами литиевыми фосфатами железа [2, 3, 4].

Для определения структурного, зарядового и спинового состояний атомов железа все образцы были исследованы при комнатной температуре. По итогам обработки было установлено, что обнаруженные парциальные спектры соответствуют высокоспиновым двух- (Fe2+) и трехвалентным (Fe3+) состояниям атомов железа. А из соотношений интенсивности этих парциальных спектров следует, что в процессе зарядки уменьшается относительное содержание двухвалентных атомов железа. Сверхтонкие параметры парциальных спектров, соответствующих двухвалентным атомам железа в нелегированных и легированных атомами магния образцах, практически совпадают. Поэтому можно сделать вывод, что легирование атомами магния литиевого фосфата железа слабо влияет на сверхтонкие взаимодействия в двухвалентных атомах железа в структуре LiFePO4.

По итогам модельной расшифровки спектров частично и полностью заряженных образцов, полученных при температуре 82 К, помимо парциальных спектров, описываемых моделью квадрупольного дублета, наблюдается парциальный спектр релаксационного типа, что является следствием присутствия в образце частиц малого размера. Существенное отличие парциальных спектров, соответствующих Fe3+ в составе легированного атомами магния и нелегированного литиевого фосфата железа, свидетельствует о наличии атомов магния как в малых частицах, так и в более крупных. Также из соотношения интенсивностей парциальных спектров при разных степенях зарядки образца можно сделать вывод о том, что в частицах малого размера процесс зарядки протекает медленнее, чем в более крупных.

Провести обработку спектров, полученных при температуре 5 К, в предположении случайного распределения атомов магния по позициям атомов железа не удается, из чего можно сделать вывод, что распределение атомов магния по позициям атомов железа имеет упорядоченный характер. Однако в данном случае легирующие атомы упорядочены заметно иначе, чем в случае легирования литиевых фосфатов железа атомами переходных металлов [2, 3, 4]. Также было установлено, что легирование атомами магния ведет к существенному изменению зависимостей сверхтонких параметров парциальных спектров, соответствующих трехвалентным атомам железа, при изменении степени зарядки образца.

Литература

- Pinus I.Yu., Arkhangel’skii I.V., Zhuravlev N.A., Yaroslavtsev A.B. Cation Mobility in Modified Li1+xTi2–xGax(PO4)3 Lithium Titanium NASICON Phosphates. // Rus. J. Inorg. Chem., 2009, 54, 1173-1176.

- Rusakov V., Yaroslavtsev S., Matsnev M., Kulova T., Skundin A., Novikova S., Yaroslavtsev A. Mössbauer study of LixFe1-yCoyPO4 as cathode materials for Li-ion batteries. // Hyperfine Interactions., 2014, 226, 791-796.

- Novikova S., Yaroslavtsev S., Rusakov V., Kulova T., Skundin A., Yaroslavtsev A. LiFe1−xMIIxPO4/C (MII = Co, Ni, Mg) as cathode materials for lithium-ion batteries. // Electrochimica Acta., 2014, 122, 180-186.

- Novikova S., Yaroslavtsev S., Rusakov V., Chekannikov A., Kulova T., Skundin A., Yaroslavtsev A. Behavior of LiFe1-yMnyPO4/C cathode materials upon electrochemical lithium intercalation/deintercalation. // Journal of Power Sources., 2015, 300, 444-452.