Исследование спектров отражения антимонида индия, легированного Fe

Толкачев Д.С.1, Данилов Ю.А. 2, Антонов И.Н.3

1студент, 2доцент, 3младший научный сотрудник

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия
E–mail: daniil.tolk@gmail.com

Полупроводники А3В5, сильнолегированные атомами переходных элементов, являются перспективными материалами спинтроники. Слои InSb:Fe получали на подложках i-GaAs(100) методом импульсного лазерного напыления. При этом варьировались температура подложки Ts и концентрация железа. Контроль кристаллического состояния слоев выполнен по исследованию оптических свойств в диапазоне длин волн от 200 до 1800 нм. Спектры отражения измерялись на приборе Agilent Cary 6000i. Полученные спектры были нормированы на отражение от пленки Al, нанесенной на полированный Si.

Рис. 1. Спектры отражения монокристаллического InSb и слоев InSb:Fe при концентрации Fe 12.5 ат.%. Вертикальные линии соответствуют межзонным переходам для InSb: 1 и 2 - , 4 – , 5 и 6 - . Кривая А соответствует Ts = 25°C, B - 150°C, C - 200°C, D - 250°C.

При комнатной температуре нанесения слоев пики в спектре отражения (рис.1) не наблюдаются, что может говорить о поликристаллической (аморфной) структуре слоя. Для слоев с Ts = 150°С появляются слабо выраженные особенности спектров, которые примерно совпадают с пиками монокристаллического InSb [1]. Можно полагать, что структура слоя сильно нарушена, а 150°С - это температура нанесения, соответствующая переходу от поликристаллической к монокристаллической структуре. С повышением температуры нанесения до 200 и 250°С в спектре появляются четкие пики 1-2 и 4, а также повышается их интенсивность. Наблюдаются также особенности резонансного типа вблизи значений энергии кванта около ширины запрещенной зоны GaAs. Это происходит из-за того, что зондируемое излучение проходит до подложки из-за небольшой толщины слоя InSb:Fe (30 – 40 нм). Проведенное исследование позволяет оптимизировать процесс нанесения ферромагнитных полупроводниковых слоев.

Литература

- Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников. М.: Наука, 1977. – С.102 - 153.