Экспериментальное исследование характера ионно-индуцированной проводимости алмаза

Казаков В.А.1, Морковкин А.И.2, Овчинников М.А.1,3

Аспирант; Студент; Аспирант, сотрудник

1Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет),

Институт аэрокосмических конструкций, технологий и систем управления, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

3Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

МГУ имени М.В. Ломоносова, Отдел физики атомного ядра, Москва, Россия

E–mail: cossac@mail.ru; andrey-morkovkin-msu@yandex.ru;

ov.mikhail@gmail.com

Структура и проводимость алмазных материалов может сильно зависеть от температуры ионно-лучевой и термической обработки [1,2]. Выбирая режимы ионного облучения и термической обработки можно получить, например, алмаз n-типа проводимости [3]. В данной работе анализируются картины дифракции быстрых отраженных электронов и температурные зависимости электросопротивления поверхностного слоя поликристаллического алмаза после высокодозного ((1018 ион/см2) облучения ионами Ar+ энергии 30 кэВ при различных температурах ионно-лучевой и термической обработки из интервала от 20 до 400оС.

Рис.1. Зависимость слоевого сопротивления от температуры облучения (а) и зависимость слоевого сопротивления от температуры измерения (б)

Выбор условий с наиболее характерными случаями модифицирования алмаза проводили по результатам экспериментов [4] (рис. 1а), а именно для значений слоевого сопротивления  в интервалах экспоненциального падения (точки при 30оС (RT) и 120оС), выхода на плато (220оС), а также для значения слоевого сопротивления алмаза облученного при 30оС и отожженного при 320оС. В результате анализа дифракционных картин выявлена аморфная (рис. 2а) и соответствующая графиту кристаллическая 
(рис. 2б) структура модифицированного слоя.

Рис.2. Картины дифракции быстрых отраженных электронов образцов алмаза после облучения при RT (а) и при 220оС (б)

Температурные зависимости электросопротивления, измеренные методом Ван-Дер-Пау в интервале от 100 до 300 К приедены на рис.1б. Постоянство сопротивления для случая облучения при 220оС говорит о металлическом характере проводимости модифицированного слоя, в отличие от трех других условий облучения. Для них температурные зависимости слоевых сопротивлений были переведены в удельные сопротивления и перестроены в шкалы линеаризации [5], соответствующие температурной активации примесной проводимости, рис. 3а, и прыжковой проводимости, рис. 3б.

Рис.3. Температурные зависимости удельного сопротивления в шкалах линеаризации

Линейность кривых на рис. 3б свидетельствует о механизме прыжковой проводимости поверхностного слоя алмаза после высокодозового ионного облучения. Этот механизм обуславливает проводимость алмаза облученного при RT, при его последующей термической обработке (RT+320оС), и при облучении при повышенной (120оС) температуре, т.е. во всех случаях, когда сопротивления слоя существенно превышает сопротивления графитоподобных материалов.

Авторы благодарят А.М. Борисова и Е.С. Машкову за предложение темы и обсуждение полученных результатов, а также А.В. Кудрина и Е.А. Питиримову за помощь в измерениях температурных зависимостей электросопротивления и дифракционных исследованиях.

Литература

- Philipp F. et al. // Carbon. 2014. V.80. P.877.

- Anikin V.A., Borisov A.M., Kazakov V.A., Mashkova E.C., Palyanov Yu.N., Popov V.P., Shmytkova E.A., Sigalaev S.K. // Journal of Physics: Conference Series 2016. V.747. P.012-025.

- R.Kalish // Semiconductors and Semimetals, Volume 76, 2003, P.145-181

- Borisov A.M., Kazakov V.A., Mashkova E.S., Ovchinnikov M.A., Shemukhin  A.A., Sigalaev S.K. // 27-th Int. Conf. on Atomic Collision in Solids (ICACS-27). Lanzhou, China, 24-29 July 2016. Program and Book of Abstracts. P.133.

- N. F. Mott and E. A. Davis // Electronic Processes in Noncrystalline Solids, (Clarendon, Oxford), 1979.