Формирование и электронные свойства нанопроводов Au на поверхности Ge(110).

Кабанов Николай Сергеевич

Аспирант кафедры общей физики

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nkabanoff@gmail.com

Одномерные наноструктуры на поверхности полупроводников считаются перспективным материалом для создания принципиально новых электронных компонентов [1]. К подобным наноструктурам относятся металлические нанопровода, которые формируются на поверхности германия вследствие самоорганизации при эпитаксиальном росте [2,3].

Впервые был обнаружен рост Au нанопроводов на поверхности Ge(110). Нанопровода растут параллельно друг другу в направлении []. Кроме того, были исследованы структурные и электронные свойства нанопроводов Au/Ge(110) с помощью сканирующего туннельного микроскопа, сканирующей туннельной спектроскопии и первопринципных расчетов на основе теории функционала плотности. Атомные нанопровода представляют собой зигзагообразные цепочки. Теоретические расчеты показали, что атомам Au энергетически выгодно погружаться во второй слой поверхности, а на поверхности формируется нанопровод, состоящий из вытесненных с поверхности атомов Ge. Экспериментальные и теоретические данные показывают, что нанопровода Au/Ge(110) имеют полупроводниковые электронные свойства.

Литература

- P. Gambardella, A. Dallmeyer, K. Maiti, M.C. Malagoli, W. Eberhardt, K. Kern, and C. Carbone, Nature 416 (6878), 301 (2002).

- T.F. Mocking, P. Bampoulis, N. Oncel, B. Poelsema, H.J.W. Zandvliet Nat. Commun. 4, p. 2387 (2013).

- N. S. Kabanov, R. Heimbuch, H. J. W. Zandvliet, A. M. Saletsky, and A. L.  Klavsyuk. Applied Surface Science, 404: 12–17 (2017).