Электрические и фотоэлектрические свойства тонких пленок полимера - производного полифенилхинолина

Саитов Ш.Р.1, Амасев Д.В.2

студент, аспирант

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

E-mail: saitsham@yandex.ru

Полимеры класса полифенилхинолина (ПФХ) обладают фотопроводимостью в области энергий квантов, больших 2.8 эВ [2]. В свою очередь, материалы, которые состоят из молекул, содержащих фрагмент 2,1,3-бензотиадиазола (БТДЗ, рис.1), хорошо известны как органические полупроводники, имеющие относительно малое энергетическое расстояние (1.8 эВ) между уровнями высшей заполненной молекулярной орбитали (ВЗМО или HOMO, англ.) и низшей свободной молекулярной орбитали (НСМО или LUMO, англ.) [3,5]. В частности, было установлено, что создание смеси ПФХ с молекулами БТДЗ приводит к смещению края поглощения полученного композита ПФХ в красную область и возрастанию фототока в несколько раз [1].

В данной работе представлены результаты измерений темновой проводимости и спектральных зависимостей фотопроводимости  полимера класса ПФХ, содержащего звено БТДЗ в основной цепи. Исследованные образцы представляли собой плёнки ПФХ, толщиной ~0.7 мкм, нанесённые на стеклянную подложку с помощью центрифугирования раствора ПФХ в трифторуксусной кислоте при комнатной температуре. Для проведения измерений на поверхность пленок были нанесены контакты из Al с расстоянием между ними 1 мм. Измерения проводились как в вакууме (10-4 Па), так и в атмосфере воздуха в области линейности вольтамперной характеристики.

Измерения показали, что в области температур 294-370 К температурная зависимость  исследованного материала может быть удовлетворительно описана как экспоненциальным законом  с энергией активации  (рис. 2а), так и с законом Мотта  [4] (рис. 2б). Активационная зависимость , представленная на рис. 2а, может возникать при переносе носителей заряда по делокализованным состояниям и при расположении уровня Ферми в запрещенной зоне на глубине 0.9 эВ от данных состояний в то время, как закон Мотта получен в [4] для прыжковой проводимости с переменной длинной прыжка. По нашему мнению, в исследованном материале более вероятен прыжковый перенос носителей заряда по локализованным состояниям, о чем свидетельствуют результаты, представленные на рис. 2б.

Форма полученной зависимости , нормированной на число падающих фотонов и показанной на рис. 3, а именно наличие «излома», указывает на существование края поглощения при энергиях квантов  равной 1.8-1.9 эВ и, соответственно, наличии запрещенной зоны в исследованном ПФХ, величиной 1.8-1.9 эВ. В области энергий 1.4-1.8 эВ фотопроводимость экспоненциально возрастает с энергией кванта,  с характерной энергией . Эта область, называемая «хвостом Урбаха», указывает на экспоненциальное распределение плотности локализованных состояний в запрещенной зоне исследованного полимера. При этом величина  должна характеризовать степень беспорядка структуры материала.

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что введение фрагмента БТДЗ расширяет область поглощения ПФХ в красную область спектра, а проводимость в итоговом композите определяется, предположительно, прыжковым механизмом переноса носителей заряда.

Авторы выражают благодарность Тамееву А.Р. и Малову В.В. (ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН) за предоставление образцов для исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-29-06423).

Рис.1. Формула БТДЗ

Рис. 2. Температурные зависимости темновойпроводимости.

Рис. 3. Спектральные зависимости фотопроводимости.

Литература

- Александрова Е.Л., Светличный В.М., Матюшина Н.В., Мягкова Л.А., Кудрявцев В.В., Тамеев А.Р. Сенсибилизация фотоэффекта в карбазол- и и ндолокарбазолсодержащих полифенилхинолинах акцепторными молекулами бензотиадиазола // ФТП. 2014. Т.48. № 11. С.1517-1520.

- Светличный В.М., Александрова Е.Л., Мягкова Л.А., Матюшина Н.В., Некрасова Т.Н., Смыслов Р.Ю., Тамеев А.Р., Степаненко С.Н., Ванников А.В., Кудрявцев В.В. Фото- и электрофизические свойства полифенилхинолинов, содержащих фрагменты карбазола или индоло[3,2-b]карбазола – новых материалов для оптоэлектроники // ФТП. 2011. Т.45. №10. С.1392-1398.

- Inganäs O., Svensson M., Zhang F., Gadisa A., Persson N.K., Wang X., Andersson M.R. Lowbandgap alternating polyfluorene copolymers in plastic photodiodes and solar cells // Appl. Phys. A. 2004. V.79. N.1. P.31-35.

- Mott N.F. Conduction in Non-Crystalline Materials. Oxford: Clarendon Press, 1987.128 с.

- Park S.H., Roy A., Beaupré S., Cho S., Coates N., Moon J.S., Moses D., Leclerc M., Lee K., Heeger A.J. Bulk heterojunction solar cells with internal quantum efficiency approaching 100% // Nature Photonics. 2009. V.3. N.5. P.297-302.