Pr5Mo3O16+ - новый электродный материал ТОТЭ?

Котова А. И.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kotovaai2015@yandex.ru

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются перспективными источниками электроэнергии благодаря высокой эффективности преобразования топлива и экологичности. В настоящее время одна из основных задач в области развития ТОТЭ -  снижение их рабочей температуры. Достижение этой цели возможно при использовании новых электродных материалов. Соединения со структурой флюорита могут представлять большой интерес в качестве электродных материалов среднетемпературных ТОТЭ (рабочий интервал температур 773-1073К) благодаря высокой кислород-ионной проводимости, существенно снижающей поляризационные потери на электродах.

Целью настоящей работы являлось исследование высокотемпературных свойств флюоритоподобного молибдата Pr5Mo3O16+, а именно высокотемпературной электропроводности при варьируемом парциальном давлении кислорода (включая атмосферу Ar/H2), термического расширения в восстановительных условиях, химической устойчивости по отношению к материалам стандартных электролитов ТОТЭ – YSZ и GDC, а также электродных характеристик.

Установлено, что электропроводность, измеренная четырехконтактным методом в интервале 373-1173K (при варьировании парциального давления кислорода в газовой фазе от 10-3 до 0,21 атм), возрастает от ~10-7 до ~10-2 См/см и практически не зависит от давления кислорода; в атмосфере Ar/H2 электропроводность возрастает от 0,1 до 1,2 См/см. Исследование химической стабильности Pr5Mo3O16+ по отношению к твердым электролитам показало отсутствие взаимодействия с GDC при 1273К и YSZ при 1223К. Величина поляризационного сопротивления, измеренная методом импедансной спектроскопии в атмосфере Ar/H2,  составила ~  2×10-2 Ω·см2 в интервале 873 – 1173К, что значительно ниже показателей, известных в литературе на сегодняшний день. Совокупность этих свойств указывает на перспективность молибдата празеодима в качестве анодного материала твердооксидного топливного элемента.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №16-13-10327).